"Date","Time","Test Total Time",,

01/30/11,14:37:45,(hh:mm:ss): 0:56:09,,

,,,,

"Rated Capacity","Tested Capacity",,,

1.00 Ah,9.39 Ah,,,

,,,,

"Cells","Battery Type","Battery Weight",,

6,Lead Acid,1.000 kg,,

,,,,

"Test Current","Graph Type",,,

10.000 Amps,AmpHrs,,,

,,,,

"Test","Time","Voltage","Current","Temp (C)"

"2011-3",0,12.87,0.024,0.00

"2011-3",1,12.81,3.405,0.00

"2011-3",2,12.69,6.815,0.00

"2011-3",3,12.52,9.112,0.00

"2011-3",4,12.45,9.705,0.00

"2011-3",5,12.41,9.903,0.00

"2011-3",6,12.37,10.001,0.00

"2011-3",7,12.34,10.032,0.00

"2011-3",8,12.32,10.031,0.00

"2011-3",9,12.31,10.024,0.00

"2011-3",10,12.29,10.024,0.00

"2011-3",11,12.28,10.028,0.00

"2011-3",12,12.27,10.025,0.00

"2011-3",13,12.26,10.026,0.00

"2011-3",14,12.25,10.025,0.00

"2011-3",15,12.25,10.026,0.00

"2011-3",16,12.25,10.027,0.00

"2011-3",17,12.24,10.026,0.00

"2011-3",18,12.24,10.026,0.00

"2011-3",19,12.24,10.028,0.00

"2011-3",20,12.24,10.028,0.00

"2011-3",21,12.24,10.029,0.00

"2011-3",22,12.23,10.029,0.00

"2011-3",23,12.23,10.028,0.00

"2011-3",24,12.23,10.028,0.00

"2011-3",25,12.23,10.028,0.00

"2011-3",26,12.23,10.030,0.00

"2011-3",27,12.23,10.032,0.00

"2011-3",28,12.23,10.031,0.00

"2011-3",29,12.23,10.032,0.00

"2011-3",30,12.23,10.032,0.00

"2011-3",31,12.23,10.033,0.00

"2011-3",32,12.23,10.031,0.00

"2011-3",33,12.23,10.030,0.00

"2011-3",34,12.24,10.031,0.00

"2011-3",35,12.24,10.031,0.00

"2011-3",36,12.23,10.031,0.00

"2011-3",37,12.24,10.031,0.00

"2011-3",38,12.24,10.032,0.00

"2011-3",39,12.24,10.032,0.00

"2011-3",40,12.24,10.032,0.00

"2011-3",41,12.24,10.033,0.00

"2011-3",42,12.24,10.032,0.00

"2011-3",43,12.24,10.034,0.00

"2011-3",44,12.24,10.032,0.00

"2011-3",45,12.24,10.033,0.00

"2011-3",46,12.24,10.034,0.00

"2011-3",47,12.24,10.034,0.00

"2011-3",48,12.24,10.035,0.00

"2011-3",49,12.24,10.034,0.00

"2011-3",50,12.24,10.033,0.00

"2011-3",51,12.24,10.034,0.00

"2011-3",52,12.24,10.035,0.00

"2011-3",53,12.24,10.034,0.00

"2011-3",54,12.24,10.034,0.00

"2011-3",55,12.24,10.035,0.00

"2011-3",56,12.25,10.035,0.00

"2011-3",57,12.25,10.036,0.00

"2011-3",58,12.25,10.034,0.00

"2011-3",59,12.25,10.034,0.00

"2011-3",60,12.25,10.033,0.00

"2011-3",61,12.25,10.033,0.00

"2011-3",62,12.25,10.035,0.00

"2011-3",63,12.25,10.035,0.00

"2011-3",64,12.25,10.034,0.00

"2011-3",65,12.25,10.036,0.00

"2011-3",66,12.25,10.036,0.00

"2011-3",67,12.25,10.036,0.00

"2011-3",68,12.25,10.035,0.00

"2011-3",69,12.25,10.036,0.00

"2011-3",70,12.25,10.036,0.00

"2011-3",71,12.25,10.036,0.00

"2011-3",72,12.25,10.035,0.00

"2011-3",73,12.25,10.036,0.00

"2011-3",74,12.25,10.035,0.00

"2011-3",75,12.25,10.034,0.00

"2011-3",76,12.25,10.034,0.00

"2011-3",77,12.25,10.035,0.00

"2011-3",78,12.25,10.036,0.00

"2011-3",79,12.25,10.036,0.00

"2011-3",80,12.25,10.036,0.00

"2011-3",81,12.25,10.037,0.00

"2011-3",82,12.25,10.036,0.00

"2011-3",83,12.25,10.036,0.00

"2011-3",84,12.25,10.036,0.00

"2011-3",85,12.25,10.036,0.00

"2011-3",86,12.26,10.036,0.00

"2011-3",87,12.26,10.036,0.00

"2011-3",88,12.26,10.036,0.00

"2011-3",89,12.26,10.037,0.00

"2011-3",90,12.26,10.037,0.00

"2011-3",91,12.26,10.035,0.00

"2011-3",92,12.26,10.037,0.00

"2011-3",93,12.26,10.035,0.00

"2011-3",94,12.26,10.034,0.00

"2011-3",95,12.26,10.034,0.00

"2011-3",96,12.26,10.035,0.00

"2011-3",97,12.26,10.035,0.00

"2011-3",98,12.26,10.035,0.00

"2011-3",99,12.26,10.035,0.00

"2011-3",100,12.26,10.036,0.00

"2011-3",101,12.26,10.036,0.00

"2011-3",102,12.26,10.036,0.00

"2011-3",103,12.26,10.037,0.00

"2011-3",104,12.26,10.036,0.00

"2011-3",105,12.26,10.037,0.00

"2011-3",106,12.26,10.036,0.00

"2011-3",107,12.26,10.036,0.00

"2011-3",108,12.26,10.036,0.00

"2011-3",109,12.26,10.038,0.00

"2011-3",110,12.26,10.037,0.00

"2011-3",111,12.26,10.037,0.00

"2011-3",112,12.26,10.037,0.00

"2011-3",113,12.26,10.037,0.00

"2011-3",114,12.26,10.039,0.00

"2011-3",115,12.26,10.038,0.00

"2011-3",116,12.26,10.038,0.00

"2011-3",117,12.26,10.037,0.00

"2011-3",118,12.26,10.036,0.00

"2011-3",119,12.26,10.037,0.00

"2011-3",120,12.26,10.038,0.00

"2011-3",121,12.26,10.038,0.00

"2011-3",122,12.26,10.037,0.00

"2011-3",123,12.26,10.038,0.00

"2011-3",124,12.26,10.037,0.00

"2011-3",125,12.26,10.038,0.00

"2011-3",126,12.26,10.036,0.00

"2011-3",127,12.26,10.036,0.00

"2011-3",128,12.26,10.036,0.00

"2011-3",129,12.26,10.037,0.00

"2011-3",130,12.26,10.037,0.00

"2011-3",131,12.27,10.037,0.00

"2011-3",132,12.27,10.036,0.00

"2011-3",133,12.27,10.037,0.00

"2011-3",134,12.27,10.039,0.00

"2011-3",135,12.27,10.037,0.00

"2011-3",136,12.27,10.037,0.00

"2011-3",137,12.27,10.036,0.00

"2011-3",138,12.27,10.037,0.00

"2011-3",139,12.27,10.037,0.00

"2011-3",140,12.27,10.036,0.00

"2011-3",141,12.27,10.037,0.00

"2011-3",142,12.27,10.036,0.00

"2011-3",143,12.27,10.037,0.00

"2011-3",144,12.27,10.037,0.00

"2011-3",145,12.27,10.037,0.00

"2011-3",146,12.27,10.037,0.00

"2011-3",147,12.27,10.036,0.00

"2011-3",148,12.27,10.036,0.00

"2011-3",149,12.27,10.037,0.00

"2011-3",150,12.27,10.037,0.00

"2011-3",151,12.27,10.036,0.00

"2011-3",152,12.27,10.037,0.00

"2011-3",153,12.27,10.037,0.00

"2011-3",154,12.27,10.035,0.00

"2011-3",155,12.27,10.037,0.00

"2011-3",156,12.27,10.037,0.00

"2011-3",157,12.27,10.037,0.00

"2011-3",158,12.27,10.036,0.00

"2011-3",159,12.27,10.036,0.00

"2011-3",160,12.27,10.038,0.00

"2011-3",161,12.27,10.039,0.00

"2011-3",162,12.27,10.037,0.00

"2011-3",163,12.27,10.036,0.00

"2011-3",164,12.27,10.036,0.00

"2011-3",165,12.27,10.036,0.00

"2011-3",166,12.27,10.036,0.00

"2011-3",167,12.27,10.036,0.00

"2011-3",168,12.27,10.036,0.00

"2011-3",169,12.27,10.036,0.00

"2011-3",170,12.27,10.038,0.00

"2011-3",171,12.27,10.037,0.00

"2011-3",172,12.27,10.037,0.00

"2011-3",173,12.27,10.035,0.00

"2011-3",174,12.27,10.037,0.00

"2011-3",175,12.27,10.036,0.00

"2011-3",176,12.27,10.036,0.00

"2011-3",177,12.27,10.035,0.00

"2011-3",178,12.27,10.036,0.00

"2011-3",179,12.27,10.036,0.00

"2011-3",180,12.27,10.038,0.00

"2011-3",181,12.27,10.037,0.00

"2011-3",182,12.27,10.036,0.00

"2011-3",183,12.27,10.037,0.00

"2011-3",184,12.27,10.037,0.00

"2011-3",185,12.27,10.037,0.00

"2011-3",186,12.27,10.036,0.00

"2011-3",187,12.27,10.037,0.00

"2011-3",188,12.27,10.037,0.00

"2011-3",189,12.27,10.036,0.00

"2011-3",190,12.27,10.037,0.00

"2011-3",191,12.27,10.036,0.00

"2011-3",192,12.27,10.036,0.00

"2011-3",193,12.27,10.036,0.00

"2011-3",194,12.27,10.036,0.00

"2011-3",195,12.27,10.037,0.00

"2011-3",196,12.27,10.035,0.00

"2011-3",197,12.27,10.036,0.00

"2011-3",198,12.27,10.038,0.00

"2011-3",199,12.27,10.037,0.00

"2011-3",200,12.27,10.036,0.00

"2011-3",201,12.27,10.035,0.00

"2011-3",202,12.27,10.037,0.00

"2011-3",203,12.27,10.035,0.00

"2011-3",204,12.27,10.038,0.00

"2011-3",205,12.27,10.036,0.00

"2011-3",206,12.27,10.035,0.00

"2011-3",207,12.27,10.036,0.00

"2011-3",208,12.27,10.036,0.00

"2011-3",209,12.27,10.036,0.00

"2011-3",210,12.27,10.037,0.00

"2011-3",211,12.27,10.036,0.00

"2011-3",212,12.27,10.038,0.00

"2011-3",213,12.27,10.038,0.00

"2011-3",214,12.27,10.037,0.00

"2011-3",215,12.27,10.036,0.00

"2011-3",216,12.27,10.036,0.00

"2011-3",217,12.27,10.036,0.00

"2011-3",218,12.27,10.036,0.00

"2011-3",219,12.27,10.036,0.00

"2011-3",220,12.27,10.036,0.00

"2011-3",221,12.27,10.035,0.00

"2011-3",222,12.27,10.035,0.00

"2011-3",223,12.27,10.038,0.00

"2011-3",224,12.27,10.038,0.00

"2011-3",225,12.27,10.037,0.00

"2011-3",226,12.27,10.038,0.00

"2011-3",227,12.27,10.037,0.00

"2011-3",228,12.27,10.035,0.00

"2011-3",229,12.27,10.036,0.00

"2011-3",230,12.27,10.036,0.00

"2011-3",231,12.27,10.036,0.00

"2011-3",232,12.27,10.036,0.00

"2011-3",233,12.27,10.037,0.00

"2011-3",234,12.27,10.035,0.00

"2011-3",235,12.27,10.033,0.00

"2011-3",236,12.27,10.036,0.00

"2011-3",237,12.27,10.036,0.00

"2011-3",238,12.27,10.036,0.00

"2011-3",239,12.27,10.036,0.00

"2011-3",240,12.27,10.037,0.00

"2011-3",241,12.27,10.037,0.00

"2011-3",242,12.27,10.036,0.00

"2011-3",243,12.27,10.036,0.00

"2011-3",244,12.27,10.036,0.00

"2011-3",245,12.27,10.034,0.00

"2011-3",246,12.27,10.035,0.00

"2011-3",247,12.27,10.034,0.00

"2011-3",248,12.27,10.035,0.00

"2011-3",249,12.27,10.035,0.00

"2011-3",250,12.27,10.036,0.00

"2011-3",251,12.27,10.035,0.00

"2011-3",252,12.27,10.036,0.00

"2011-3",253,12.27,10.035,0.00

"2011-3",254,12.27,10.034,0.00

"2011-3",255,12.27,10.037,0.00

"2011-3",256,12.27,10.038,0.00

"2011-3",257,12.27,10.036,0.00

"2011-3",258,12.27,10.034,0.00

"2011-3",259,12.27,10.037,0.00

"2011-3",260,12.27,10.038,0.00

"2011-3",261,12.27,10.038,0.00

"2011-3",262,12.27,10.036,0.00

"2011-3",263,12.27,10.037,0.00

"2011-3",264,12.27,10.037,0.00

"2011-3",265,12.27,10.037,0.00

"2011-3",266,12.27,10.035,0.00

"2011-3",267,12.27,10.038,0.00

"2011-3",268,12.27,10.037,0.00

"2011-3",269,12.27,10.038,0.00

"2011-3",270,12.27,10.038,0.00

"2011-3",271,12.27,10.036,0.00

"2011-3",272,12.27,10.036,0.00

"2011-3",273,12.27,10.037,0.00

"2011-3",274,12.27,10.036,0.00

"2011-3",275,12.27,10.036,0.00

"2011-3",276,12.27,10.036,0.00

"2011-3",277,12.27,10.037,0.00

"2011-3",278,12.27,10.037,0.00

"2011-3",279,12.27,10.037,0.00

"2011-3",280,12.27,10.038,0.00

"2011-3",281,12.27,10.036,0.00

"2011-3",282,12.27,10.038,0.00

"2011-3",283,12.27,10.038,0.00

"2011-3",284,12.27,10.037,0.00

"2011-3",285,12.27,10.035,0.00

"2011-3",286,12.27,10.036,0.00

"2011-3",287,12.27,10.037,0.00

"2011-3",288,12.27,10.035,0.00

"2011-3",289,12.27,10.036,0.00

"2011-3",290,12.27,10.036,0.00

"2011-3",291,12.27,10.037,0.00

"2011-3",292,12.27,10.038,0.00

"2011-3",293,12.27,10.036,0.00

"2011-3",294,12.27,10.035,0.00

"2011-3",295,12.27,10.036,0.00

"2011-3",296,12.27,10.038,0.00

"2011-3",297,12.27,10.039,0.00

"2011-3",298,12.27,10.039,0.00

"2011-3",299,12.27,10.039,0.00

"2011-3",300,12.27,10.037,0.00

"2011-3",301,12.27,10.036,0.00

"2011-3",302,12.27,10.036,0.00

"2011-3",303,12.27,10.038,0.00

"2011-3",304,12.27,10.037,0.00

"2011-3",305,12.27,10.039,0.00

"2011-3",306,12.27,10.038,0.00

"2011-3",307,12.27,10.037,0.00

"2011-3",308,12.27,10.038,0.00

"2011-3",309,12.27,10.039,0.00

"2011-3",310,12.27,10.038,0.00

"2011-3",311,12.27,10.038,0.00

"2011-3",312,12.27,10.037,0.00

"2011-3",313,12.27,10.038,0.00

"2011-3",314,12.27,10.038,0.00

"2011-3",315,12.27,10.038,0.00

"2011-3",316,12.27,10.039,0.00

"2011-3",317,12.27,10.037,0.00

"2011-3",318,12.27,10.037,0.00

"2011-3",319,12.27,10.037,0.00

"2011-3",320,12.27,10.038,0.00

"2011-3",321,12.27,10.039,0.00

"2011-3",322,12.27,10.038,0.00

"2011-3",323,12.27,10.038,0.00

"2011-3",324,12.27,10.037,0.00

"2011-3",325,12.27,10.038,0.00

"2011-3",326,12.27,10.039,0.00

"2011-3",327,12.27,10.036,0.00

"2011-3",328,12.27,10.038,0.00

"2011-3",329,12.27,10.038,0.00

"2011-3",330,12.27,10.039,0.00

"2011-3",331,12.27,10.038,0.00

"2011-3",332,12.27,10.037,0.00

"2011-3",333,12.27,10.037,0.00

"2011-3",334,12.27,10.037,0.00

"2011-3",335,12.27,10.039,0.00

"2011-3",336,12.27,10.037,0.00

"2011-3",337,12.27,10.037,0.00

"2011-3",338,12.27,10.037,0.00

"2011-3",339,12.27,10.038,0.00

"2011-3",340,12.27,10.040,0.00

"2011-3",341,12.27,10.039,0.00

"2011-3",342,12.27,10.039,0.00

"2011-3",343,12.27,10.038,0.00

"2011-3",344,12.27,10.038,0.00

"2011-3",345,12.27,10.038,0.00

"2011-3",346,12.27,10.038,0.00

"2011-3",347,12.27,10.037,0.00

"2011-3",348,12.27,10.039,0.00

"2011-3",349,12.27,10.038,0.00

"2011-3",350,12.27,10.039,0.00

"2011-3",351,12.27,10.037,0.00

"2011-3",352,12.27,10.037,0.00

"2011-3",353,12.27,10.036,0.00

"2011-3",354,12.27,10.037,0.00

"2011-3",355,12.27,10.037,0.00

"2011-3",356,12.27,10.037,0.00

"2011-3",357,12.27,10.036,0.00

"2011-3",358,12.27,10.036,0.00

"2011-3",359,12.27,10.036,0.00

"2011-3",360,12.27,10.036,0.00

"2011-3",361,12.27,10.038,0.00

"2011-3",362,12.27,10.038,0.00

"2011-3",363,12.27,10.038,0.00

"2011-3",364,12.27,10.038,0.00

"2011-3",365,12.27,10.037,0.00

"2011-3",366,12.27,10.036,0.00

"2011-3",367,12.27,10.036,0.00

"2011-3",368,12.27,10.038,0.00

"2011-3",369,12.27,10.037,0.00

"2011-3",370,12.27,10.037,0.00

"2011-3",371,12.27,10.038,0.00

"2011-3",372,12.27,10.038,0.00

"2011-3",373,12.27,10.038,0.00

"2011-3",374,12.27,10.037,0.00

"2011-3",375,12.27,10.038,0.00

"2011-3",376,12.27,10.038,0.00

"2011-3",377,12.27,10.039,0.00

"2011-3",378,12.27,10.039,0.00

"2011-3",379,12.27,10.037,0.00

"2011-3",380,12.27,10.037,0.00

"2011-3",381,12.26,10.039,0.00

"2011-3",382,12.26,10.037,0.00

"2011-3",383,12.26,10.038,0.00

"2011-3",384,12.26,10.038,0.00

"2011-3",385,12.27,10.036,0.00

"2011-3",386,12.27,10.037,0.00

"2011-3",387,12.26,10.037,0.00

"2011-3",388,12.26,10.038,0.00

"2011-3",389,12.26,10.037,0.00

"2011-3",390,12.26,10.037,0.00

"2011-3",391,12.26,10.037,0.00

"2011-3",392,12.26,10.037,0.00

"2011-3",393,12.26,10.038,0.00

"2011-3",394,12.26,10.038,0.00

"2011-3",395,12.26,10.037,0.00

"2011-3",396,12.26,10.039,0.00

"2011-3",397,12.26,10.038,0.00

"2011-3",398,12.26,10.038,0.00

"2011-3",399,12.26,10.036,0.00

"2011-3",400,12.26,10.037,0.00

"2011-3",401,12.26,10.040,0.00

"2011-3",402,12.26,10.037,0.00

"2011-3",403,12.26,10.038,0.00

"2011-3",404,12.26,10.037,0.00

"2011-3",405,12.26,10.036,0.00

"2011-3",406,12.26,10.038,0.00

"2011-3",407,12.26,10.037,0.00

"2011-3",408,12.26,10.037,0.00

"2011-3",409,12.26,10.038,0.00

"2011-3",410,12.26,10.037,0.00

"2011-3",411,12.26,10.038,0.00

"2011-3",412,12.26,10.038,0.00

"2011-3",413,12.26,10.038,0.00

"2011-3",414,12.26,10.038,0.00

"2011-3",415,12.26,10.038,0.00

"2011-3",416,12.26,10.038,0.00

"2011-3",417,12.26,10.038,0.00

"2011-3",418,12.26,10.040,0.00

"2011-3",419,12.26,10.040,0.00

"2011-3",420,12.26,10.038,0.00

"2011-3",421,12.26,10.037,0.00

"2011-3",422,12.26,10.038,0.00

"2011-3",423,12.26,10.038,0.00

"2011-3",424,12.26,10.036,0.00

"2011-3",425,12.26,10.037,0.00

"2011-3",426,12.26,10.038,0.00

"2011-3",427,12.26,10.038,0.00

"2011-3",428,12.26,10.037,0.00

"2011-3",429,12.26,10.038,0.00

"2011-3",430,12.26,10.039,0.00

"2011-3",431,12.26,10.038,0.00

"2011-3",432,12.26,10.037,0.00

"2011-3",433,12.26,10.039,0.00

"2011-3",434,12.26,10.039,0.00

"2011-3",435,12.26,10.039,0.00

"2011-3",436,12.26,10.039,0.00

"2011-3",437,12.26,10.039,0.00

"2011-3",438,12.26,10.038,0.00

"2011-3",439,12.26,10.038,0.00

"2011-3",440,12.26,10.038,0.00

"2011-3",441,12.26,10.039,0.00

"2011-3",442,12.26,10.038,0.00

"2011-3",443,12.26,10.039,0.00

"2011-3",444,12.26,10.038,0.00

"2011-3",445,12.26,10.038,0.00

"2011-3",446,12.26,10.038,0.00

"2011-3",447,12.26,10.039,0.00

"2011-3",448,12.26,10.038,0.00

"2011-3",449,12.26,10.038,0.00

"2011-3",450,12.26,10.038,0.00

"2011-3",451,12.26,10.039,0.00

"2011-3",452,12.26,10.038,0.00

"2011-3",453,12.26,10.037,0.00

"2011-3",454,12.26,10.038,0.00

"2011-3",455,12.26,10.039,0.00

"2011-3",456,12.26,10.038,0.00

"2011-3",457,12.26,10.037,0.00

"2011-3",458,12.26,10.037,0.00

"2011-3",459,12.26,10.038,0.00

"2011-3",460,12.26,10.038,0.00

"2011-3",461,12.26,10.036,0.00

"2011-3",462,12.26,10.038,0.00

"2011-3",463,12.26,10.037,0.00

"2011-3",464,12.26,10.038,0.00

"2011-3",465,12.26,10.038,0.00

"2011-3",466,12.26,10.037,0.00

"2011-3",467,12.26,10.036,0.00

"2011-3",468,12.26,10.038,0.00

"2011-3",469,12.26,10.035,0.00

"2011-3",470,12.26,10.035,0.00

"2011-3",471,12.26,10.038,0.00

"2011-3",472,12.26,10.038,0.00

"2011-3",473,12.26,10.038,0.00

"2011-3",474,12.26,10.037,0.00

"2011-3",475,12.26,10.037,0.00

"2011-3",476,12.26,10.038,0.00

"2011-3",477,12.26,10.038,0.00

"2011-3",478,12.25,10.039,0.00

"2011-3",479,12.26,10.038,0.00

"2011-3",480,12.26,10.038,0.00

"2011-3",481,12.26,10.037,0.00

"2011-3",482,12.26,10.037,0.00

"2011-3",483,12.26,10.037,0.00

"2011-3",484,12.26,10.037,0.00

"2011-3",485,12.25,10.035,0.00

"2011-3",486,12.25,10.038,0.00

"2011-3",487,12.25,10.037,0.00

"2011-3",488,12.25,10.037,0.00

"2011-3",489,12.25,10.038,0.00

"2011-3",490,12.25,10.038,0.00

"2011-3",491,12.25,10.036,0.00

"2011-3",492,12.25,10.038,0.00

"2011-3",493,12.25,10.037,0.00

"2011-3",494,12.25,10.038,0.00

"2011-3",495,12.25,10.036,0.00

"2011-3",496,12.25,10.037,0.00

"2011-3",497,12.25,10.037,0.00

"2011-3",498,12.25,10.037,0.00

"2011-3",499,12.25,10.037,0.00

"2011-3",500,12.25,10.036,0.00

"2011-3",501,12.25,10.036,0.00

"2011-3",502,12.25,10.036,0.00

"2011-3",503,12.25,10.037,0.00

"2011-3",504,12.25,10.036,0.00

"2011-3",505,12.25,10.038,0.00

"2011-3",506,12.25,10.038,0.00

"2011-3",507,12.25,10.036,0.00

"2011-3",508,12.25,10.036,0.00

"2011-3",509,12.25,10.036,0.00

"2011-3",510,12.25,10.037,0.00

"2011-3",511,12.25,10.036,0.00

"2011-3",512,12.25,10.036,0.00

"2011-3",513,12.25,10.035,0.00

"2011-3",514,12.25,10.037,0.00

"2011-3",515,12.25,10.036,0.00

"2011-3",516,12.25,10.037,0.00

"2011-3",517,12.25,10.036,0.00

"2011-3",518,12.25,10.036,0.00

"2011-3",519,12.25,10.037,0.00

"2011-3",520,12.25,10.038,0.00

"2011-3",521,12.25,10.038,0.00

"2011-3",522,12.25,10.038,0.00

"2011-3",523,12.25,10.036,0.00

"2011-3",524,12.25,10.036,0.00

"2011-3",525,12.25,10.037,0.00

"2011-3",526,12.25,10.036,0.00

"2011-3",527,12.25,10.038,0.00

"2011-3",528,12.25,10.037,0.00

"2011-3",529,12.25,10.038,0.00

"2011-3",530,12.25,10.037,0.00

"2011-3",531,12.25,10.037,0.00

"2011-3",532,12.25,10.036,0.00

"2011-3",533,12.25,10.036,0.00

"2011-3",534,12.25,10.036,0.00

"2011-3",535,12.25,10.036,0.00

"2011-3",536,12.25,10.038,0.00

"2011-3",537,12.25,10.036,0.00

"2011-3",538,12.25,10.036,0.00

"2011-3",539,12.25,10.036,0.00

"2011-3",540,12.25,10.037,0.00

"2011-3",541,12.25,10.037,0.00

"2011-3",542,12.25,10.038,0.00

"2011-3",543,12.25,10.037,0.00

"2011-3",544,12.25,10.037,0.00

"2011-3",545,12.25,10.037,0.00

"2011-3",546,12.25,10.036,0.00

"2011-3",547,12.25,10.035,0.00

"2011-3",548,12.25,10.036,0.00

"2011-3",549,12.25,10.036,0.00

"2011-3",550,12.25,10.036,0.00

"2011-3",551,12.25,10.036,0.00

"2011-3",552,12.25,10.037,0.00

"2011-3",553,12.25,10.037,0.00

"2011-3",554,12.25,10.037,0.00

"2011-3",555,12.25,10.037,0.00

"2011-3",556,12.25,10.038,0.00

"2011-3",557,12.25,10.035,0.00

"2011-3",558,12.24,10.037,0.00

"2011-3",559,12.25,10.036,0.00

"2011-3",560,12.24,10.036,0.00

"2011-3",561,12.25,10.036,0.00

"2011-3",562,12.25,10.036,0.00

"2011-3",563,12.24,10.036,0.00

"2011-3",564,12.24,10.038,0.00

"2011-3",565,12.24,10.038,0.00

"2011-3",566,12.24,10.038,0.00

"2011-3",567,12.24,10.036,0.00

"2011-3",568,12.24,10.037,0.00

"2011-3",569,12.24,10.038,0.00

"2011-3",570,12.24,10.036,0.00

"2011-3",571,12.24,10.038,0.00

"2011-3",572,12.24,10.037,0.00

"2011-3",573,12.24,10.037,0.00

"2011-3",574,12.24,10.037,0.00

"2011-3",575,12.24,10.034,0.00

"2011-3",576,12.24,10.036,0.00

"2011-3",577,12.24,10.038,0.00

"2011-3",578,12.24,10.036,0.00

"2011-3",579,12.24,10.036,0.00

"2011-3",580,12.24,10.037,0.00

"2011-3",581,12.24,10.038,0.00

"2011-3",582,12.24,10.038,0.00

"2011-3",583,12.24,10.038,0.00

"2011-3",584,12.24,10.037,0.00

"2011-3",585,12.24,10.037,0.00

"2011-3",586,12.24,10.036,0.00

"2011-3",587,12.24,10.036,0.00

"2011-3",588,12.24,10.036,0.00

"2011-3",589,12.24,10.038,0.00

"2011-3",590,12.24,10.037,0.00

"2011-3",591,12.24,10.038,0.00

"2011-3",592,12.24,10.037,0.00

"2011-3",593,12.24,10.038,0.00

"2011-3",594,12.24,10.038,0.00

"2011-3",595,12.24,10.037,0.00

"2011-3",596,12.24,10.036,0.00

"2011-3",597,12.24,10.036,0.00

"2011-3",598,12.24,10.038,0.00

"2011-3",599,12.24,10.036,0.00

"2011-3",600,12.24,10.036,0.00

"2011-3",601,12.24,10.035,0.00

"2011-3",602,12.24,10.036,0.00

"2011-3",603,12.24,10.036,0.00

"2011-3",604,12.24,10.035,0.00

"2011-3",605,12.24,10.036,0.00

"2011-3",606,12.24,10.037,0.00

"2011-3",607,12.24,10.036,0.00

"2011-3",608,12.24,10.035,0.00

"2011-3",609,12.24,10.037,0.00

"2011-3",610,12.24,10.038,0.00

"2011-3",611,12.24,10.038,0.00

"2011-3",612,12.24,10.038,0.00

"2011-3",613,12.24,10.038,0.00

"2011-3",614,12.24,10.038,0.00

"2011-3",615,12.24,10.037,0.00

"2011-3",616,12.24,10.036,0.00

"2011-3",617,12.24,10.035,0.00

"2011-3",618,12.24,10.035,0.00

"2011-3",619,12.24,10.037,0.00

"2011-3",620,12.24,10.036,0.00

"2011-3",621,12.24,10.037,0.00

"2011-3",622,12.24,10.037,0.00

"2011-3",623,12.24,10.036,0.00

"2011-3",624,12.23,10.036,0.00

"2011-3",625,12.23,10.036,0.00

"2011-3",626,12.23,10.038,0.00

"2011-3",627,12.23,10.038,0.00

"2011-3",628,12.23,10.038,0.00

"2011-3",629,12.23,10.038,0.00

"2011-3",630,12.23,10.036,0.00

"2011-3",631,12.23,10.038,0.00

"2011-3",632,12.23,10.037,0.00

"2011-3",633,12.23,10.038,0.00

"2011-3",634,12.23,10.037,0.00

"2011-3",635,12.23,10.037,0.00

"2011-3",636,12.23,10.037,0.00

"2011-3",637,12.23,10.036,0.00

"2011-3",638,12.23,10.038,0.00

"2011-3",639,12.23,10.036,0.00

"2011-3",640,12.23,10.038,0.00

"2011-3",641,12.23,10.037,0.00

"2011-3",642,12.23,10.036,0.00

"2011-3",643,12.23,10.034,0.00

"2011-3",644,12.23,10.036,0.00

"2011-3",645,12.23,10.036,0.00

"2011-3",646,12.23,10.037,0.00

"2011-3",647,12.23,10.037,0.00

"2011-3",648,12.23,10.038,0.00

"2011-3",649,12.23,10.037,0.00

"2011-3",650,12.23,10.037,0.00

"2011-3",651,12.23,10.038,0.00

"2011-3",652,12.23,10.038,0.00

"2011-3",653,12.23,10.037,0.00

"2011-3",654,12.23,10.039,0.00

"2011-3",655,12.23,10.038,0.00

"2011-3",656,12.23,10.037,0.00

"2011-3",657,12.23,10.037,0.00

"2011-3",658,12.23,10.037,0.00

"2011-3",659,12.23,10.037,0.00

"2011-3",660,12.23,10.040,0.00

"2011-3",661,12.23,10.039,0.00

"2011-3",662,12.23,10.038,0.00

"2011-3",663,12.23,10.038,0.00

"2011-3",664,12.23,10.037,0.00

"2011-3",665,12.23,10.037,0.00

"2011-3",666,12.23,10.039,0.00

"2011-3",667,12.23,10.038,0.00

"2011-3",668,12.23,10.037,0.00

"2011-3",669,12.23,10.037,0.00

"2011-3",670,12.23,10.036,0.00

"2011-3",671,12.23,10.037,0.00

"2011-3",672,12.23,10.037,0.00

"2011-3",673,12.23,10.038,0.00

"2011-3",674,12.23,10.037,0.00

"2011-3",675,12.23,10.036,0.00

"2011-3",676,12.23,10.036,0.00

"2011-3",677,12.23,10.037,0.00

"2011-3",678,12.23,10.038,0.00

"2011-3",679,12.23,10.036,0.00

"2011-3",680,12.23,10.037,0.00

"2011-3",681,12.23,10.038,0.00

"2011-3",682,12.23,10.038,0.00

"2011-3",683,12.22,10.038,0.00

"2011-3",684,12.22,10.037,0.00

"2011-3",685,12.22,10.038,0.00

"2011-3",686,12.22,10.037,0.00

"2011-3",687,12.22,10.038,0.00

"2011-3",688,12.22,10.037,0.00

"2011-3",689,12.22,10.037,0.00

"2011-3",690,12.22,10.037,0.00

"2011-3",691,12.22,10.038,0.00

"2011-3",692,12.22,10.038,0.00

"2011-3",693,12.22,10.038,0.00

"2011-3",694,12.22,10.038,0.00

"2011-3",695,12.22,10.037,0.00

"2011-3",696,12.22,10.037,0.00

"2011-3",697,12.22,10.037,0.00

"2011-3",698,12.22,10.037,0.00

"2011-3",699,12.22,10.038,0.00

"2011-3",700,12.22,10.038,0.00

"2011-3",701,12.22,10.038,0.00

"2011-3",702,12.22,10.038,0.00

"2011-3",703,12.22,10.038,0.00

"2011-3",704,12.22,10.036,0.00

"2011-3",705,12.22,10.037,0.00

"2011-3",706,12.22,10.036,0.00

"2011-3",707,12.22,10.038,0.00

"2011-3",708,12.22,10.038,0.00

"2011-3",709,12.22,10.038,0.00

"2011-3",710,12.22,10.037,0.00

"2011-3",711,12.22,10.037,0.00

"2011-3",712,12.22,10.038,0.00

"2011-3",713,12.22,10.038,0.00

"2011-3",714,12.22,10.036,0.00

"2011-3",715,12.22,10.038,0.00

"2011-3",716,12.22,10.038,0.00

"2011-3",717,12.22,10.038,0.00

"2011-3",718,12.22,10.037,0.00

"2011-3",719,12.22,10.036,0.00

"2011-3",720,12.22,10.037,0.00

"2011-3",721,12.22,10.036,0.00

"2011-3",722,12.22,10.036,0.00

"2011-3",723,12.22,10.037,0.00

"2011-3",724,12.22,10.038,0.00

"2011-3",725,12.22,10.038,0.00

"2011-3",726,12.22,10.037,0.00

"2011-3",727,12.22,10.038,0.00

"2011-3",728,12.22,10.037,0.00

"2011-3",729,12.22,10.037,0.00

"2011-3",730,12.22,10.036,0.00

"2011-3",731,12.22,10.038,0.00

"2011-3",732,12.22,10.037,0.00

"2011-3",733,12.22,10.038,0.00

"2011-3",734,12.22,10.038,0.00

"2011-3",735,12.22,10.038,0.00

"2011-3",736,12.21,10.038,0.00

"2011-3",737,12.21,10.039,0.00

"2011-3",738,12.21,10.037,0.00

"2011-3",739,12.21,10.038,0.00

"2011-3",740,12.21,10.037,0.00

"2011-3",741,12.21,10.037,0.00

"2011-3",742,12.21,10.037,0.00

"2011-3",743,12.21,10.037,0.00

"2011-3",744,12.21,10.039,0.00

"2011-3",745,12.21,10.037,0.00

"2011-3",746,12.21,10.037,0.00

"2011-3",747,12.21,10.038,0.00

"2011-3",748,12.21,10.037,0.00

"2011-3",749,12.21,10.037,0.00

"2011-3",750,12.21,10.038,0.00

"2011-3",751,12.21,10.038,0.00

"2011-3",752,12.21,10.040,0.00

"2011-3",753,12.21,10.038,0.00

"2011-3",754,12.21,10.038,0.00

"2011-3",755,12.21,10.039,0.00

"2011-3",756,12.21,10.037,0.00

"2011-3",757,12.21,10.037,0.00

"2011-3",758,12.21,10.037,0.00

"2011-3",759,12.21,10.037,0.00

"2011-3",760,12.21,10.036,0.00

"2011-3",761,12.21,10.036,0.00

"2011-3",762,12.21,10.036,0.00

"2011-3",763,12.21,10.036,0.00

"2011-3",764,12.21,10.037,0.00

"2011-3",765,12.21,10.037,0.00

"2011-3",766,12.21,10.036,0.00

"2011-3",767,12.21,10.037,0.00

"2011-3",768,12.21,10.036,0.00

"2011-3",769,12.21,10.038,0.00

"2011-3",770,12.21,10.037,0.00

"2011-3",771,12.21,10.037,0.00

"2011-3",772,12.21,10.038,0.00

"2011-3",773,12.21,10.037,0.00

"2011-3",774,12.21,10.038,0.00

"2011-3",775,12.21,10.037,0.00

"2011-3",776,12.21,10.037,0.00

"2011-3",777,12.21,10.036,0.00

"2011-3",778,12.21,10.038,0.00

"2011-3",779,12.21,10.037,0.00

"2011-3",780,12.21,10.036,0.00

"2011-3",781,12.21,10.038,0.00

"2011-3",782,12.21,10.038,0.00

"2011-3",783,12.21,10.036,0.00

"2011-3",784,12.21,10.036,0.00

"2011-3",785,12.21,10.038,0.00

"2011-3",786,12.21,10.037,0.00

"2011-3",787,12.21,10.037,0.00

"2011-3",788,12.21,10.039,0.00

"2011-3",789,12.21,10.038,0.00

"2011-3",790,12.20,10.037,0.00

"2011-3",791,12.20,10.037,0.00

"2011-3",792,12.20,10.038,0.00

"2011-3",793,12.20,10.038,0.00

"2011-3",794,12.20,10.038,0.00

"2011-3",795,12.20,10.037,0.00

"2011-3",796,12.20,10.037,0.00

"2011-3",797,12.20,10.036,0.00

"2011-3",798,12.20,10.037,0.00

"2011-3",799,12.20,10.037,0.00

"2011-3",800,12.20,10.038,0.00

"2011-3",801,12.20,10.039,0.00

"2011-3",802,12.20,10.038,0.00

"2011-3",803,12.20,10.037,0.00

"2011-3",804,12.20,10.038,0.00

"2011-3",805,12.20,10.039,0.00

"2011-3",806,12.20,10.038,0.00

"2011-3",807,12.20,10.038,0.00

"2011-3",808,12.20,10.038,0.00

"2011-3",809,12.20,10.037,0.00

"2011-3",810,12.20,10.037,0.00

"2011-3",811,12.20,10.038,0.00

"2011-3",812,12.20,10.038,0.00

"2011-3",813,12.20,10.037,0.00

"2011-3",814,12.20,10.038,0.00

"2011-3",815,12.20,10.037,0.00

"2011-3",816,12.20,10.038,0.00

"2011-3",817,12.20,10.037,0.00

"2011-3",818,12.20,10.039,0.00

"2011-3",819,12.20,10.038,0.00

"2011-3",820,12.20,10.038,0.00

"2011-3",821,12.20,10.037,0.00

"2011-3",822,12.20,10.038,0.00

"2011-3",823,12.20,10.038,0.00

"2011-3",824,12.20,10.037,0.00

"2011-3",825,12.20,10.037,0.00

"2011-3",826,12.20,10.036,0.00

"2011-3",827,12.20,10.036,0.00

"2011-3",828,12.20,10.038,0.00

"2011-3",829,12.20,10.036,0.00

"2011-3",830,12.20,10.038,0.00

"2011-3",831,12.20,10.038,0.00

"2011-3",832,12.20,10.037,0.00

"2011-3",833,12.20,10.037,0.00

"2011-3",834,12.20,10.037,0.00

"2011-3",835,12.20,10.036,0.00

"2011-3",836,12.20,10.038,0.00

"2011-3",837,12.20,10.037,0.00

"2011-3",838,12.20,10.038,0.00

"2011-3",839,12.20,10.037,0.00

"2011-3",840,12.20,10.037,0.00

"2011-3",841,12.20,10.037,0.00

"2011-3",842,12.20,10.038,0.00

"2011-3",843,12.20,10.039,0.00

"2011-3",844,12.20,10.039,0.00

"2011-3",845,12.19,10.038,0.00

"2011-3",846,12.20,10.036,0.00

"2011-3",847,12.20,10.038,0.00

"2011-3",848,12.19,10.036,0.00

"2011-3",849,12.19,10.038,0.00

"2011-3",850,12.19,10.038,0.00

"2011-3",851,12.19,10.037,0.00

"2011-3",852,12.19,10.038,0.00

"2011-3",853,12.19,10.037,0.00

"2011-3",854,12.19,10.038,0.00

"2011-3",855,12.19,10.037,0.00

"2011-3",856,12.19,10.037,0.00

"2011-3",857,12.19,10.037,0.00

"2011-3",858,12.19,10.038,0.00

"2011-3",859,12.19,10.040,0.00

"2011-3",860,12.19,10.038,0.00

"2011-3",861,12.19,10.038,0.00

"2011-3",862,12.19,10.038,0.00

"2011-3",863,12.19,10.037,0.00

"2011-3",864,12.19,10.038,0.00

"2011-3",865,12.19,10.038,0.00

"2011-3",866,12.19,10.037,0.00

"2011-3",867,12.19,10.038,0.00

"2011-3",868,12.19,10.038,0.00

"2011-3",869,12.19,10.038,0.00

"2011-3",870,12.19,10.038,0.00

"2011-3",871,12.19,10.038,0.00

"2011-3",872,12.19,10.038,0.00

"2011-3",873,12.19,10.036,0.00

"2011-3",874,12.19,10.037,0.00

"2011-3",875,12.19,10.039,0.00

"2011-3",876,12.19,10.038,0.00

"2011-3",877,12.19,10.038,0.00

"2011-3",878,12.19,10.039,0.00

"2011-3",879,12.19,10.039,0.00

"2011-3",880,12.19,10.038,0.00

"2011-3",881,12.19,10.039,0.00

"2011-3",882,12.19,10.039,0.00

"2011-3",883,12.19,10.037,0.00

"2011-3",884,12.19,10.037,0.00

"2011-3",885,12.19,10.039,0.00

"2011-3",886,12.19,10.038,0.00

"2011-3",887,12.19,10.039,0.00

"2011-3",888,12.19,10.039,0.00

"2011-3",889,12.19,10.038,0.00

"2011-3",890,12.19,10.038,0.00

"2011-3",891,12.19,10.038,0.00

"2011-3",892,12.19,10.037,0.00

"2011-3",893,12.19,10.037,0.00

"2011-3",894,12.19,10.038,0.00

"2011-3",895,12.19,10.038,0.00

"2011-3",896,12.18,10.037,0.00

"2011-3",897,12.18,10.037,0.00

"2011-3",898,12.18,10.037,0.00

"2011-3",899,12.18,10.038,0.00

"2011-3",900,12.18,10.037,0.00

"2011-3",901,12.18,10.039,0.00

"2011-3",902,12.18,10.038,0.00

"2011-3",903,12.18,10.038,0.00

"2011-3",904,12.18,10.037,0.00

"2011-3",905,12.18,10.038,0.00

"2011-3",906,12.18,10.039,0.00

"2011-3",907,12.18,10.039,0.00

"2011-3",908,12.18,10.038,0.00

"2011-3",909,12.18,10.038,0.00

"2011-3",910,12.18,10.038,0.00

"2011-3",911,12.18,10.038,0.00

"2011-3",912,12.18,10.037,0.00

"2011-3",913,12.18,10.037,0.00

"2011-3",914,12.18,10.038,0.00

"2011-3",915,12.18,10.037,0.00

"2011-3",916,12.18,10.037,0.00

"2011-3",917,12.18,10.039,0.00

"2011-3",918,12.18,10.038,0.00

"2011-3",919,12.18,10.038,0.00

"2011-3",920,12.18,10.039,0.00

"2011-3",921,12.18,10.037,0.00

"2011-3",922,12.18,10.037,0.00

"2011-3",923,12.18,10.037,0.00

"2011-3",924,12.18,10.038,0.00

"2011-3",925,12.18,10.037,0.00

"2011-3",926,12.18,10.039,0.00

"2011-3",927,12.18,10.038,0.00

"2011-3",928,12.18,10.038,0.00

"2011-3",929,12.18,10.038,0.00

"2011-3",930,12.18,10.038,0.00

"2011-3",931,12.18,10.038,0.00

"2011-3",932,12.18,10.038,0.00

"2011-3",933,12.18,10.038,0.00

"2011-3",934,12.17,10.038,0.00

"2011-3",935,12.17,10.037,0.00

"2011-3",936,12.17,10.035,0.00

"2011-3",937,12.17,10.037,0.00

"2011-3",938,12.17,10.037,0.00

"2011-3",939,12.17,10.037,0.00

"2011-3",940,12.17,10.038,0.00

"2011-3",941,12.17,10.036,0.00

"2011-3",942,12.17,10.036,0.00

"2011-3",943,12.17,10.037,0.00

"2011-3",944,12.17,10.038,0.00

"2011-3",945,12.17,10.038,0.00

"2011-3",946,12.17,10.038,0.00

"2011-3",947,12.17,10.037,0.00

"2011-3",948,12.17,10.038,0.00

"2011-3",949,12.17,10.038,0.00

"2011-3",950,12.17,10.037,0.00

"2011-3",951,12.17,10.037,0.00

"2011-3",952,12.17,10.038,0.00

"2011-3",953,12.17,10.037,0.00

"2011-3",954,12.17,10.038,0.00

"2011-3",955,12.17,10.038,0.00

"2011-3",956,12.17,10.037,0.00

"2011-3",957,12.17,10.037,0.00

"2011-3",958,12.17,10.037,0.00

"2011-3",959,12.17,10.037,0.00

"2011-3",960,12.17,10.036,0.00

"2011-3",961,12.17,10.037,0.00

"2011-3",962,12.17,10.036,0.00

"2011-3",963,12.17,10.036,0.00

"2011-3",964,12.17,10.038,0.00

"2011-3",965,12.16,10.038,0.00

"2011-3",966,12.16,10.038,0.00

"2011-3",967,12.16,10.037,0.00

"2011-3",968,12.16,10.038,0.00

"2011-3",969,12.16,10.037,0.00

"2011-3",970,12.16,10.039,0.00

"2011-3",971,12.16,10.038,0.00

"2011-3",972,12.16,10.037,0.00

"2011-3",973,12.16,10.038,0.00

"2011-3",974,12.16,10.039,0.00

"2011-3",975,12.16,10.039,0.00

"2011-3",976,12.16,10.036,0.00

"2011-3",977,12.16,10.037,0.00

"2011-3",978,12.16,10.037,0.00

"2011-3",979,12.16,10.039,0.00

"2011-3",980,12.16,10.038,0.00

"2011-3",981,12.16,10.037,0.00

"2011-3",982,12.16,10.039,0.00

"2011-3",983,12.16,10.037,0.00

"2011-3",984,12.16,10.037,0.00

"2011-3",985,12.16,10.037,0.00

"2011-3",986,12.16,10.037,0.00

"2011-3",987,12.16,10.036,0.00

"2011-3",988,12.16,10.037,0.00

"2011-3",989,12.16,10.036,0.00

"2011-3",990,12.16,10.039,0.00

"2011-3",991,12.16,10.038,0.00

"2011-3",992,12.16,10.037,0.00

"2011-3",993,12.16,10.037,0.00

"2011-3",994,12.16,10.038,0.00

"2011-3",995,12.16,10.037,0.00

"2011-3",996,12.16,10.037,0.00

"2011-3",997,12.16,10.038,0.00

"2011-3",998,12.16,10.038,0.00

"2011-3",999,12.16,10.039,0.00

"2011-3",1000,12.16,10.039,0.00

"2011-3",1001,12.16,10.037,0.00

"2011-3",1002,12.16,10.037,0.00

"2011-3",1003,12.16,10.038,0.00

"2011-3",1004,12.16,10.039,0.00

"2011-3",1005,12.16,10.037,0.00

"2011-3",1006,12.16,10.037,0.00

"2011-3",1007,12.16,10.038,0.00

"2011-3",1008,12.16,10.039,0.00

"2011-3",1009,12.16,10.037,0.00

"2011-3",1010,12.16,10.037,0.00

"2011-3",1011,12.16,10.037,0.00

"2011-3",1012,12.16,10.037,0.00

"2011-3",1013,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1014,12.15,10.036,0.00

"2011-3",1015,12.15,10.039,0.00

"2011-3",1016,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1017,12.15,10.036,0.00

"2011-3",1018,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1019,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1020,12.15,10.039,0.00

"2011-3",1021,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1022,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1023,12.15,10.036,0.00

"2011-3",1024,12.15,10.036,0.00

"2011-3",1025,12.15,10.036,0.00

"2011-3",1026,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1027,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1028,12.15,10.036,0.00

"2011-3",1029,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1030,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1031,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1032,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1033,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1034,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1035,12.15,10.036,0.00

"2011-3",1036,12.15,10.035,0.00

"2011-3",1037,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1038,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1039,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1040,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1041,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1042,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1043,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1044,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1045,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1046,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1047,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1048,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1049,12.15,10.036,0.00

"2011-3",1050,12.15,10.036,0.00

"2011-3",1051,12.15,10.036,0.00

"2011-3",1052,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1053,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1054,12.15,10.038,0.00

"2011-3",1055,12.15,10.037,0.00

"2011-3",1056,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1057,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1058,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1059,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1060,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1061,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1062,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1063,12.14,10.035,0.00

"2011-3",1064,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1065,12.14,10.036,0.00

"2011-3",1066,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1067,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1068,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1069,12.14,10.039,0.00

"2011-3",1070,12.14,10.036,0.00

"2011-3",1071,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1072,12.14,10.039,0.00

"2011-3",1073,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1074,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1075,12.14,10.036,0.00

"2011-3",1076,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1077,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1078,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1079,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1080,12.14,10.036,0.00

"2011-3",1081,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1082,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1083,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1084,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1085,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1086,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1087,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1088,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1089,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1090,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1091,12.14,10.037,0.00

"2011-3",1092,12.14,10.039,0.00

"2011-3",1093,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1094,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1095,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1096,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1097,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1098,12.14,10.036,0.00

"2011-3",1099,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1100,12.14,10.038,0.00

"2011-3",1101,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1102,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1103,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1104,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1105,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1106,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1107,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1108,12.13,10.036,0.00

"2011-3",1109,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1110,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1111,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1112,12.13,10.039,0.00

"2011-3",1113,12.13,10.039,0.00

"2011-3",1114,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1115,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1116,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1117,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1118,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1119,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1120,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1121,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1122,12.13,10.036,0.00

"2011-3",1123,12.13,10.039,0.00

"2011-3",1124,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1125,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1126,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1127,12.13,10.040,0.00

"2011-3",1128,12.13,10.036,0.00

"2011-3",1129,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1130,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1131,12.13,10.040,0.00

"2011-3",1132,12.13,10.039,0.00

"2011-3",1133,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1134,12.13,10.039,0.00

"2011-3",1135,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1136,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1137,12.13,10.039,0.00

"2011-3",1138,12.13,10.040,0.00

"2011-3",1139,12.13,10.040,0.00

"2011-3",1140,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1141,12.13,10.038,0.00

"2011-3",1142,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1143,12.13,10.037,0.00

"2011-3",1144,12.13,10.039,0.00

"2011-3",1145,12.12,10.036,0.00

"2011-3",1146,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1147,12.12,10.036,0.00

"2011-3",1148,12.12,10.036,0.00

"2011-3",1149,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1150,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1151,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1152,12.12,10.039,0.00

"2011-3",1153,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1154,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1155,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1156,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1157,12.12,10.036,0.00

"2011-3",1158,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1159,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1160,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1161,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1162,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1163,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1164,12.12,10.039,0.00

"2011-3",1165,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1166,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1167,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1168,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1169,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1170,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1171,12.12,10.036,0.00

"2011-3",1172,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1173,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1174,12.12,10.036,0.00

"2011-3",1175,12.12,10.036,0.00

"2011-3",1176,12.12,10.036,0.00

"2011-3",1177,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1178,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1179,12.12,10.036,0.00

"2011-3",1180,12.12,10.036,0.00

"2011-3",1181,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1182,12.12,10.037,0.00

"2011-3",1183,12.12,10.038,0.00

"2011-3",1184,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1185,12.11,10.037,0.00

"2011-3",1186,12.11,10.036,0.00

"2011-3",1187,12.11,10.037,0.00

"2011-3",1188,12.11,10.039,0.00

"2011-3",1189,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1190,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1191,12.11,10.037,0.00

"2011-3",1192,12.11,10.037,0.00

"2011-3",1193,12.11,10.037,0.00

"2011-3",1194,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1195,12.11,10.039,0.00

"2011-3",1196,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1197,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1198,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1199,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1200,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1201,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1202,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1203,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1204,12.11,10.036,0.00

"2011-3",1205,12.11,10.036,0.00

"2011-3",1206,12.11,10.036,0.00

"2011-3",1207,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1208,12.11,10.040,0.00

"2011-3",1209,12.11,10.037,0.00

"2011-3",1210,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1211,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1212,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1213,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1214,12.11,10.039,0.00

"2011-3",1215,12.11,10.039,0.00

"2011-3",1216,12.11,10.039,0.00

"2011-3",1217,12.11,10.037,0.00

"2011-3",1218,12.11,10.039,0.00

"2011-3",1219,12.11,10.039,0.00

"2011-3",1220,12.11,10.037,0.00

"2011-3",1221,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1222,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1223,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1224,12.11,10.037,0.00

"2011-3",1225,12.11,10.038,0.00

"2011-3",1226,12.10,10.039,0.00

"2011-3",1227,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1228,12.10,10.036,0.00

"2011-3",1229,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1230,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1231,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1232,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1233,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1234,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1235,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1236,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1237,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1238,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1239,12.10,10.036,0.00

"2011-3",1240,12.10,10.035,0.00

"2011-3",1241,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1242,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1243,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1244,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1245,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1246,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1247,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1248,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1249,12.10,10.036,0.00

"2011-3",1250,12.10,10.036,0.00

"2011-3",1251,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1252,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1253,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1254,12.10,10.036,0.00

"2011-3",1255,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1256,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1257,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1258,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1259,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1260,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1261,12.10,10.037,0.00

"2011-3",1262,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1263,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1264,12.10,10.038,0.00

"2011-3",1265,12.09,10.037,0.00

"2011-3",1266,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1267,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1268,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1269,12.09,10.036,0.00

"2011-3",1270,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1271,12.09,10.037,0.00

"2011-3",1272,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1273,12.09,10.037,0.00

"2011-3",1274,12.09,10.035,0.00

"2011-3",1275,12.09,10.037,0.00

"2011-3",1276,12.09,10.036,0.00

"2011-3",1277,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1278,12.09,10.037,0.00

"2011-3",1279,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1280,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1281,12.09,10.037,0.00

"2011-3",1282,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1283,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1284,12.09,10.037,0.00

"2011-3",1285,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1286,12.09,10.036,0.00

"2011-3",1287,12.09,10.035,0.00

"2011-3",1288,12.09,10.035,0.00

"2011-3",1289,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1290,12.09,10.037,0.00

"2011-3",1291,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1292,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1293,12.09,10.036,0.00

"2011-3",1294,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1295,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1296,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1297,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1298,12.09,10.036,0.00

"2011-3",1299,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1300,12.09,10.037,0.00

"2011-3",1301,12.09,10.038,0.00

"2011-3",1302,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1303,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1304,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1305,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1306,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1307,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1308,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1309,12.08,10.036,0.00

"2011-3",1310,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1311,12.08,10.037,0.00

"2011-3",1312,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1313,12.08,10.037,0.00

"2011-3",1314,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1315,12.08,10.039,0.00

"2011-3",1316,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1317,12.08,10.037,0.00

"2011-3",1318,12.08,10.039,0.00

"2011-3",1319,12.08,10.039,0.00

"2011-3",1320,12.08,10.039,0.00

"2011-3",1321,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1322,12.08,10.036,0.00

"2011-3",1323,12.08,10.037,0.00

"2011-3",1324,12.08,10.037,0.00

"2011-3",1325,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1326,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1327,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1328,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1329,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1330,12.08,10.037,0.00

"2011-3",1331,12.08,10.037,0.00

"2011-3",1332,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1333,12.08,10.037,0.00

"2011-3",1334,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1335,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1336,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1337,12.08,10.039,0.00

"2011-3",1338,12.08,10.038,0.00

"2011-3",1339,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1340,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1341,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1342,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1343,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1344,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1345,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1346,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1347,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1348,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1349,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1350,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1351,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1352,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1353,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1354,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1355,12.07,10.039,0.00

"2011-3",1356,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1357,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1358,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1359,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1360,12.07,10.036,0.00

"2011-3",1361,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1362,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1363,12.07,10.039,0.00

"2011-3",1364,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1365,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1366,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1367,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1368,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1369,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1370,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1371,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1372,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1373,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1374,12.07,10.036,0.00

"2011-3",1375,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1376,12.07,10.038,0.00

"2011-3",1377,12.07,10.037,0.00

"2011-3",1378,12.06,10.036,0.00

"2011-3",1379,12.06,10.036,0.00

"2011-3",1380,12.06,10.034,0.00

"2011-3",1381,12.06,10.034,0.00

"2011-3",1382,12.06,10.035,0.00

"2011-3",1383,12.06,10.035,0.00

"2011-3",1384,12.06,10.038,0.00

"2011-3",1385,12.06,10.037,0.00

"2011-3",1386,12.06,10.037,0.00

"2011-3",1387,12.06,10.037,0.00

"2011-3",1388,12.06,10.037,0.00

"2011-3",1389,12.06,10.038,0.00

"2011-3",1390,12.06,10.036,0.00

"2011-3",1391,12.06,10.036,0.00

"2011-3",1392,12.06,10.038,0.00

"2011-3",1393,12.06,10.036,0.00

"2011-3",1394,12.06,10.036,0.00

"2011-3",1395,12.06,10.036,0.00

"2011-3",1396,12.06,10.037,0.00

"2011-3",1397,12.06,10.037,0.00

"2011-3",1398,12.06,10.037,0.00

"2011-3",1399,12.06,10.039,0.00

"2011-3",1400,12.06,10.038,0.00

"2011-3",1401,12.06,10.038,0.00

"2011-3",1402,12.06,10.038,0.00

"2011-3",1403,12.06,10.039,0.00

"2011-3",1404,12.06,10.037,0.00

"2011-3",1405,12.06,10.038,0.00

"2011-3",1406,12.06,10.038,0.00

"2011-3",1407,12.06,10.036,0.00

"2011-3",1408,12.06,10.037,0.00

"2011-3",1409,12.05,10.039,0.00

"2011-3",1410,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1411,12.05,10.037,0.00

"2011-3",1412,12.05,10.037,0.00

"2011-3",1413,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1414,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1415,12.05,10.039,0.00

"2011-3",1416,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1417,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1418,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1419,12.05,10.036,0.00

"2011-3",1420,12.05,10.039,0.00

"2011-3",1421,12.05,10.039,0.00

"2011-3",1422,12.05,10.039,0.00

"2011-3",1423,12.05,10.039,0.00

"2011-3",1424,12.05,10.040,0.00

"2011-3",1425,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1426,12.05,10.037,0.00

"2011-3",1427,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1428,12.05,10.037,0.00

"2011-3",1429,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1430,12.05,10.039,0.00

"2011-3",1431,12.05,10.037,0.00

"2011-3",1432,12.05,10.036,0.00

"2011-3",1433,12.05,10.039,0.00

"2011-3",1434,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1435,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1436,12.05,10.037,0.00

"2011-3",1437,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1438,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1439,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1440,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1441,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1442,12.05,10.037,0.00

"2011-3",1443,12.05,10.038,0.00

"2011-3",1444,12.05,10.039,0.00

"2011-3",1445,12.04,10.039,0.00

"2011-3",1446,12.04,10.040,0.00

"2011-3",1447,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1448,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1449,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1450,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1451,12.04,10.039,0.00

"2011-3",1452,12.04,10.039,0.00

"2011-3",1453,12.04,10.040,0.00

"2011-3",1454,12.04,10.037,0.00

"2011-3",1455,12.04,10.037,0.00

"2011-3",1456,12.04,10.037,0.00

"2011-3",1457,12.04,10.039,0.00

"2011-3",1458,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1459,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1460,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1461,12.04,10.037,0.00

"2011-3",1462,12.04,10.037,0.00

"2011-3",1463,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1464,12.04,10.037,0.00

"2011-3",1465,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1466,12.04,10.037,0.00

"2011-3",1467,12.04,10.037,0.00

"2011-3",1468,12.04,10.037,0.00

"2011-3",1469,12.04,10.037,0.00

"2011-3",1470,12.04,10.037,0.00

"2011-3",1471,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1472,12.04,10.039,0.00

"2011-3",1473,12.04,10.039,0.00

"2011-3",1474,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1475,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1476,12.04,10.039,0.00

"2011-3",1477,12.04,10.039,0.00

"2011-3",1478,12.04,10.038,0.00

"2011-3",1479,12.03,10.037,0.00

"2011-3",1480,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1481,12.03,10.036,0.00

"2011-3",1482,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1483,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1484,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1485,12.03,10.036,0.00

"2011-3",1486,12.03,10.039,0.00

"2011-3",1487,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1488,12.03,10.040,0.00

"2011-3",1489,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1490,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1491,12.03,10.039,0.00

"2011-3",1492,12.03,10.040,0.00

"2011-3",1493,12.03,10.037,0.00

"2011-3",1494,12.03,10.040,0.00

"2011-3",1495,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1496,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1497,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1498,12.03,10.039,0.00

"2011-3",1499,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1500,12.03,10.037,0.00

"2011-3",1501,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1502,12.03,10.037,0.00

"2011-3",1503,12.03,10.036,0.00

"2011-3",1504,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1505,12.03,10.039,0.00

"2011-3",1506,12.03,10.040,0.00

"2011-3",1507,12.03,10.040,0.00

"2011-3",1508,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1509,12.03,10.040,0.00

"2011-3",1510,12.03,10.039,0.00

"2011-3",1511,12.03,10.038,0.00

"2011-3",1512,12.03,10.039,0.00

"2011-3",1513,12.03,10.040,0.00

"2011-3",1514,12.03,10.039,0.00

"2011-3",1515,12.03,10.040,0.00

"2011-3",1516,12.03,10.040,0.00

"2011-3",1517,12.02,10.039,0.00

"2011-3",1518,12.02,10.037,0.00

"2011-3",1519,12.02,10.036,0.00

"2011-3",1520,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1521,12.02,10.037,0.00

"2011-3",1522,12.02,10.037,0.00

"2011-3",1523,12.02,10.037,0.00

"2011-3",1524,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1525,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1526,12.02,10.037,0.00

"2011-3",1527,12.02,10.039,0.00

"2011-3",1528,12.02,10.039,0.00

"2011-3",1529,12.02,10.036,0.00

"2011-3",1530,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1531,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1532,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1533,12.02,10.037,0.00

"2011-3",1534,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1535,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1536,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1537,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1538,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1539,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1540,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1541,12.02,10.037,0.00

"2011-3",1542,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1543,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1544,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1545,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1546,12.02,10.037,0.00

"2011-3",1547,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1548,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1549,12.02,10.038,0.00

"2011-3",1550,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1551,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1552,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1553,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1554,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1555,12.01,10.037,0.00

"2011-3",1556,12.01,10.039,0.00

"2011-3",1557,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1558,12.01,10.039,0.00

"2011-3",1559,12.01,10.037,0.00

"2011-3",1560,12.01,10.037,0.00

"2011-3",1561,12.01,10.039,0.00

"2011-3",1562,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1563,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1564,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1565,12.01,10.037,0.00

"2011-3",1566,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1567,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1568,12.01,10.039,0.00

"2011-3",1569,12.01,10.039,0.00

"2011-3",1570,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1571,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1572,12.01,10.037,0.00

"2011-3",1573,12.01,10.036,0.00

"2011-3",1574,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1575,12.01,10.039,0.00

"2011-3",1576,12.01,10.039,0.00

"2011-3",1577,12.01,10.039,0.00

"2011-3",1578,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1579,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1580,12.01,10.039,0.00

"2011-3",1581,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1582,12.01,10.036,0.00

"2011-3",1583,12.01,10.039,0.00

"2011-3",1584,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1585,12.01,10.038,0.00

"2011-3",1586,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1587,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1588,12.00,10.036,0.00

"2011-3",1589,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1590,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1591,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1592,12.00,10.037,0.00

"2011-3",1593,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1594,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1595,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1596,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1597,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1598,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1599,12.00,10.036,0.00

"2011-3",1600,12.00,10.036,0.00

"2011-3",1601,12.00,10.036,0.00

"2011-3",1602,12.00,10.037,0.00

"2011-3",1603,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1604,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1605,12.00,10.037,0.00

"2011-3",1606,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1607,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1608,12.00,10.037,0.00

"2011-3",1609,12.00,10.037,0.00

"2011-3",1610,12.00,10.039,0.00

"2011-3",1611,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1612,12.00,10.037,0.00

"2011-3",1613,12.00,10.040,0.00

"2011-3",1614,12.00,10.037,0.00

"2011-3",1615,12.00,10.037,0.00

"2011-3",1616,12.00,10.037,0.00

"2011-3",1617,12.00,10.036,0.00

"2011-3",1618,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1619,12.00,10.037,0.00

"2011-3",1620,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1621,12.00,10.038,0.00

"2011-3",1622,11.99,10.039,0.00

"2011-3",1623,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1624,11.99,10.039,0.00

"2011-3",1625,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1626,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1627,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1628,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1629,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1630,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1631,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1632,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1633,11.99,10.036,0.00

"2011-3",1634,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1635,11.99,10.036,0.00

"2011-3",1636,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1637,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1638,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1639,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1640,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1641,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1642,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1643,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1644,11.99,10.041,0.00

"2011-3",1645,11.99,10.039,0.00

"2011-3",1646,11.99,10.039,0.00

"2011-3",1647,11.99,10.039,0.00

"2011-3",1648,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1649,11.99,10.038,0.00

"2011-3",1650,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1651,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1652,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1653,11.99,10.036,0.00

"2011-3",1654,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1655,11.99,10.036,0.00

"2011-3",1656,11.99,10.037,0.00

"2011-3",1657,11.98,10.036,0.00

"2011-3",1658,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1659,11.98,10.038,0.00

"2011-3",1660,11.98,10.036,0.00

"2011-3",1661,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1662,11.98,10.038,0.00

"2011-3",1663,11.98,10.039,0.00

"2011-3",1664,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1665,11.98,10.036,0.00

"2011-3",1666,11.98,10.039,0.00

"2011-3",1667,11.98,10.038,0.00

"2011-3",1668,11.98,10.039,0.00

"2011-3",1669,11.98,10.038,0.00

"2011-3",1670,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1671,11.98,10.039,0.00

"2011-3",1672,11.98,10.039,0.00

"2011-3",1673,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1674,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1675,11.98,10.036,0.00

"2011-3",1676,11.98,10.035,0.00

"2011-3",1677,11.98,10.036,0.00

"2011-3",1678,11.98,10.038,0.00

"2011-3",1679,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1680,11.98,10.038,0.00

"2011-3",1681,11.98,10.038,0.00

"2011-3",1682,11.98,10.038,0.00

"2011-3",1683,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1684,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1685,11.98,10.039,0.00

"2011-3",1686,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1687,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1688,11.98,10.038,0.00

"2011-3",1689,11.98,10.038,0.00

"2011-3",1690,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1691,11.98,10.037,0.00

"2011-3",1692,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1693,11.97,10.037,0.00

"2011-3",1694,11.97,10.036,0.00

"2011-3",1695,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1696,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1697,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1698,11.97,10.037,0.00

"2011-3",1699,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1700,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1701,11.97,10.037,0.00

"2011-3",1702,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1703,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1704,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1705,11.97,10.039,0.00

"2011-3",1706,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1707,11.97,10.037,0.00

"2011-3",1708,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1709,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1710,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1711,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1712,11.97,10.041,0.00

"2011-3",1713,11.97,10.040,0.00

"2011-3",1714,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1715,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1716,11.97,10.037,0.00

"2011-3",1717,11.97,10.037,0.00

"2011-3",1718,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1719,11.97,10.037,0.00

"2011-3",1720,11.97,10.039,0.00

"2011-3",1721,11.97,10.037,0.00

"2011-3",1722,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1723,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1724,11.97,10.038,0.00

"2011-3",1725,11.96,10.039,0.00

"2011-3",1726,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1727,11.96,10.036,0.00

"2011-3",1728,11.96,10.036,0.00

"2011-3",1729,11.96,10.037,0.00

"2011-3",1730,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1731,11.96,10.039,0.00

"2011-3",1732,11.96,10.040,0.00

"2011-3",1733,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1734,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1735,11.96,10.037,0.00

"2011-3",1736,11.96,10.037,0.00

"2011-3",1737,11.96,10.037,0.00

"2011-3",1738,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1739,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1740,11.96,10.036,0.00

"2011-3",1741,11.96,10.036,0.00

"2011-3",1742,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1743,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1744,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1745,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1746,11.96,10.037,0.00

"2011-3",1747,11.96,10.037,0.00

"2011-3",1748,11.96,10.039,0.00

"2011-3",1749,11.96,10.036,0.00

"2011-3",1750,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1751,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1752,11.96,10.039,0.00

"2011-3",1753,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1754,11.96,10.037,0.00

"2011-3",1755,11.96,10.038,0.00

"2011-3",1756,11.96,10.037,0.00

"2011-3",1757,11.95,10.035,0.00

"2011-3",1758,11.95,10.036,0.00

"2011-3",1759,11.95,10.037,0.00

"2011-3",1760,11.95,10.037,0.00

"2011-3",1761,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1762,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1763,11.95,10.037,0.00

"2011-3",1764,11.95,10.036,0.00

"2011-3",1765,11.95,10.037,0.00

"2011-3",1766,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1767,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1768,11.95,10.036,0.00

"2011-3",1769,11.95,10.037,0.00

"2011-3",1770,11.95,10.036,0.00

"2011-3",1771,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1772,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1773,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1774,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1775,11.95,10.039,0.00

"2011-3",1776,11.95,10.037,0.00

"2011-3",1777,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1778,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1779,11.95,10.039,0.00

"2011-3",1780,11.95,10.039,0.00

"2011-3",1781,11.95,10.037,0.00

"2011-3",1782,11.95,10.037,0.00

"2011-3",1783,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1784,11.95,10.038,0.00

"2011-3",1785,11.95,10.036,0.00

"2011-3",1786,11.95,10.036,0.00

"2011-3",1787,11.95,10.036,0.00

"2011-3",1788,11.94,10.037,0.00

"2011-3",1789,11.94,10.036,0.00

"2011-3",1790,11.95,10.036,0.00

"2011-3",1791,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1792,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1793,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1794,11.94,10.039,0.00

"2011-3",1795,11.94,10.039,0.00

"2011-3",1796,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1797,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1798,11.94,10.037,0.00

"2011-3",1799,11.94,10.037,0.00

"2011-3",1800,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1801,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1802,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1803,11.94,10.037,0.00

"2011-3",1804,11.94,10.040,0.00

"2011-3",1805,11.94,10.040,0.00

"2011-3",1806,11.94,10.037,0.00

"2011-3",1807,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1808,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1809,11.94,10.040,0.00

"2011-3",1810,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1811,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1812,11.94,10.037,0.00

"2011-3",1813,11.94,10.036,0.00

"2011-3",1814,11.94,10.036,0.00

"2011-3",1815,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1816,11.94,10.036,0.00

"2011-3",1817,11.94,10.037,0.00

"2011-3",1818,11.94,10.037,0.00

"2011-3",1819,11.94,10.037,0.00

"2011-3",1820,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1821,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1822,11.94,10.038,0.00

"2011-3",1823,11.94,10.037,0.00

"2011-3",1824,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1825,11.93,10.037,0.00

"2011-3",1826,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1827,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1828,11.93,10.039,0.00

"2011-3",1829,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1830,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1831,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1832,11.93,10.039,0.00

"2011-3",1833,11.93,10.037,0.00

"2011-3",1834,11.93,10.039,0.00

"2011-3",1835,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1836,11.93,10.039,0.00

"2011-3",1837,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1838,11.93,10.039,0.00

"2011-3",1839,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1840,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1841,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1842,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1843,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1844,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1845,11.93,10.035,0.00

"2011-3",1846,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1847,11.93,10.037,0.00

"2011-3",1848,11.93,10.037,0.00

"2011-3",1849,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1850,11.93,10.039,0.00

"2011-3",1851,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1852,11.93,10.037,0.00

"2011-3",1853,11.93,10.037,0.00

"2011-3",1854,11.93,10.036,0.00

"2011-3",1855,11.93,10.036,0.00

"2011-3",1856,11.93,10.035,0.00

"2011-3",1857,11.93,10.037,0.00

"2011-3",1858,11.93,10.038,0.00

"2011-3",1859,11.92,10.040,0.00

"2011-3",1860,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1861,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1862,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1863,11.92,10.036,0.00

"2011-3",1864,11.92,10.036,0.00

"2011-3",1865,11.92,10.036,0.00

"2011-3",1866,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1867,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1868,11.92,10.038,0.00

"2011-3",1869,11.92,10.038,0.00

"2011-3",1870,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1871,11.92,10.036,0.00

"2011-3",1872,11.92,10.038,0.00

"2011-3",1873,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1874,11.92,10.036,0.00

"2011-3",1875,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1876,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1877,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1878,11.92,10.036,0.00

"2011-3",1879,11.92,10.038,0.00

"2011-3",1880,11.92,10.038,0.00

"2011-3",1881,11.92,10.038,0.00

"2011-3",1882,11.92,10.038,0.00

"2011-3",1883,11.92,10.036,0.00

"2011-3",1884,11.92,10.038,0.00

"2011-3",1885,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1886,11.92,10.038,0.00

"2011-3",1887,11.92,10.036,0.00

"2011-3",1888,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1889,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1890,11.92,10.038,0.00

"2011-3",1891,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1892,11.92,10.036,0.00

"2011-3",1893,11.92,10.034,0.00

"2011-3",1894,11.91,10.035,0.00

"2011-3",1895,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1896,11.92,10.037,0.00

"2011-3",1897,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1898,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1899,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1900,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1901,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1902,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1903,11.91,10.037,0.00

"2011-3",1904,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1905,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1906,11.91,10.035,0.00

"2011-3",1907,11.91,10.035,0.00

"2011-3",1908,11.91,10.035,0.00

"2011-3",1909,11.91,10.035,0.00

"2011-3",1910,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1911,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1912,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1913,11.91,10.035,0.00

"2011-3",1914,11.91,10.037,0.00

"2011-3",1915,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1916,11.91,10.035,0.00

"2011-3",1917,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1918,11.91,10.038,0.00

"2011-3",1919,11.91,10.038,0.00

"2011-3",1920,11.91,10.037,0.00

"2011-3",1921,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1922,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1923,11.91,10.038,0.00

"2011-3",1924,11.91,10.036,0.00

"2011-3",1925,11.91,10.038,0.00

"2011-3",1926,11.91,10.037,0.00

"2011-3",1927,11.91,10.037,0.00

"2011-3",1928,11.91,10.039,0.00

"2011-3",1929,11.91,10.039,0.00

"2011-3",1930,11.90,10.037,0.00

"2011-3",1931,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1932,11.90,10.036,0.00

"2011-3",1933,11.90,10.037,0.00

"2011-3",1934,11.90,10.037,0.00

"2011-3",1935,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1936,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1937,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1938,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1939,11.90,10.037,0.00

"2011-3",1940,11.90,10.036,0.00

"2011-3",1941,11.90,10.039,0.00

"2011-3",1942,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1943,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1944,11.90,10.037,0.00

"2011-3",1945,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1946,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1947,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1948,11.90,10.037,0.00

"2011-3",1949,11.90,10.039,0.00

"2011-3",1950,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1951,11.90,10.037,0.00

"2011-3",1952,11.90,10.037,0.00

"2011-3",1953,11.90,10.037,0.00

"2011-3",1954,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1955,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1956,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1957,11.90,10.039,0.00

"2011-3",1958,11.90,10.039,0.00

"2011-3",1959,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1960,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1961,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1962,11.90,10.038,0.00

"2011-3",1963,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1964,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1965,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1966,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1967,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1968,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1969,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1970,11.89,10.039,0.00

"2011-3",1971,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1972,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1973,11.89,10.035,0.00

"2011-3",1974,11.89,10.036,0.00

"2011-3",1975,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1976,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1977,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1978,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1979,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1980,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1981,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1982,11.89,10.036,0.00

"2011-3",1983,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1984,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1985,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1986,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1987,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1988,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1989,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1990,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1991,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1992,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1993,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1994,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1995,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1996,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1997,11.89,10.037,0.00

"2011-3",1998,11.89,10.038,0.00

"2011-3",1999,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2000,11.88,10.036,0.00

"2011-3",2001,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2002,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2003,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2004,11.88,10.039,0.00

"2011-3",2005,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2006,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2007,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2008,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2009,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2010,11.88,10.039,0.00

"2011-3",2011,11.88,10.039,0.00

"2011-3",2012,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2013,11.88,10.039,0.00

"2011-3",2014,11.88,10.039,0.00

"2011-3",2015,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2016,11.88,10.036,0.00

"2011-3",2017,11.88,10.035,0.00

"2011-3",2018,11.88,10.035,0.00

"2011-3",2019,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2020,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2021,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2022,11.88,10.036,0.00

"2011-3",2023,11.88,10.036,0.00

"2011-3",2024,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2025,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2026,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2027,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2028,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2029,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2030,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2031,11.88,10.036,0.00

"2011-3",2032,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2033,11.88,10.037,0.00

"2011-3",2034,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2035,11.88,10.038,0.00

"2011-3",2036,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2037,11.87,10.037,0.00

"2011-3",2038,11.87,10.037,0.00

"2011-3",2039,11.87,10.036,0.00

"2011-3",2040,11.87,10.036,0.00

"2011-3",2041,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2042,11.87,10.037,0.00

"2011-3",2043,11.87,10.037,0.00

"2011-3",2044,11.87,10.037,0.00

"2011-3",2045,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2046,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2047,11.87,10.036,0.00

"2011-3",2048,11.87,10.036,0.00

"2011-3",2049,11.87,10.037,0.00

"2011-3",2050,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2051,11.87,10.037,0.00

"2011-3",2052,11.87,10.037,0.00

"2011-3",2053,11.87,10.037,0.00

"2011-3",2054,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2055,11.87,10.036,0.00

"2011-3",2056,11.87,10.035,0.00

"2011-3",2057,11.87,10.036,0.00

"2011-3",2058,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2059,11.87,10.036,0.00

"2011-3",2060,11.87,10.036,0.00

"2011-3",2061,11.87,10.036,0.00

"2011-3",2062,11.87,10.036,0.00

"2011-3",2063,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2064,11.87,10.037,0.00

"2011-3",2065,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2066,11.87,10.037,0.00

"2011-3",2067,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2068,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2069,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2070,11.87,10.038,0.00

"2011-3",2071,11.86,10.037,0.00

"2011-3",2072,11.86,10.037,0.00

"2011-3",2073,11.86,10.036,0.00

"2011-3",2074,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2075,11.86,10.039,0.00

"2011-3",2076,11.86,10.037,0.00

"2011-3",2077,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2078,11.86,10.039,0.00

"2011-3",2079,11.86,10.039,0.00

"2011-3",2080,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2081,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2082,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2083,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2084,11.86,10.036,0.00

"2011-3",2085,11.86,10.035,0.00

"2011-3",2086,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2087,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2088,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2089,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2090,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2091,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2092,11.86,10.037,0.00

"2011-3",2093,11.86,10.037,0.00

"2011-3",2094,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2095,11.86,10.037,0.00

"2011-3",2096,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2097,11.86,10.036,0.00

"2011-3",2098,11.86,10.036,0.00

"2011-3",2099,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2100,11.86,10.037,0.00

"2011-3",2101,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2102,11.86,10.036,0.00

"2011-3",2103,11.86,10.036,0.00

"2011-3",2104,11.86,10.038,0.00

"2011-3",2105,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2106,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2107,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2108,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2109,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2110,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2111,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2112,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2113,11.85,10.039,0.00

"2011-3",2114,11.85,10.036,0.00

"2011-3",2115,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2116,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2117,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2118,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2119,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2120,11.85,10.036,0.00

"2011-3",2121,11.85,10.036,0.00

"2011-3",2122,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2123,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2124,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2125,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2126,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2127,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2128,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2129,11.85,10.039,0.00

"2011-3",2130,11.85,10.039,0.00

"2011-3",2131,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2132,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2133,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2134,11.85,10.039,0.00

"2011-3",2135,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2136,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2137,11.85,10.038,0.00

"2011-3",2138,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2139,11.85,10.037,0.00

"2011-3",2140,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2141,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2142,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2143,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2144,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2145,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2146,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2147,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2148,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2149,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2150,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2151,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2152,11.84,10.039,0.00

"2011-3",2153,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2154,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2155,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2156,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2157,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2158,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2159,11.84,10.036,0.00

"2011-3",2160,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2161,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2162,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2163,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2164,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2165,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2166,11.84,10.039,0.00

"2011-3",2167,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2168,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2169,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2170,11.84,10.039,0.00

"2011-3",2171,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2172,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2173,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2174,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2175,11.84,10.037,0.00

"2011-3",2176,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2177,11.84,10.039,0.00

"2011-3",2178,11.84,10.038,0.00

"2011-3",2179,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2180,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2181,11.83,10.037,0.00

"2011-3",2182,11.83,10.037,0.00

"2011-3",2183,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2184,11.83,10.037,0.00

"2011-3",2185,11.83,10.036,0.00

"2011-3",2186,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2187,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2188,11.83,10.037,0.00

"2011-3",2189,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2190,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2191,11.83,10.037,0.00

"2011-3",2192,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2193,11.83,10.037,0.00

"2011-3",2194,11.83,10.037,0.00

"2011-3",2195,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2196,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2197,11.83,10.039,0.00

"2011-3",2198,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2199,11.83,10.039,0.00

"2011-3",2200,11.83,10.040,0.00

"2011-3",2201,11.83,10.039,0.00

"2011-3",2202,11.83,10.039,0.00

"2011-3",2203,11.83,10.040,0.00

"2011-3",2204,11.83,10.039,0.00

"2011-3",2205,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2206,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2207,11.83,10.039,0.00

"2011-3",2208,11.83,10.037,0.00

"2011-3",2209,11.83,10.036,0.00

"2011-3",2210,11.83,10.037,0.00

"2011-3",2211,11.83,10.038,0.00

"2011-3",2212,11.83,10.037,0.00

"2011-3",2213,11.82,10.036,0.00

"2011-3",2214,11.82,10.036,0.00

"2011-3",2215,11.82,10.037,0.00

"2011-3",2216,11.82,10.036,0.00

"2011-3",2217,11.82,10.037,0.00

"2011-3",2218,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2219,11.82,10.037,0.00

"2011-3",2220,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2221,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2222,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2223,11.82,10.037,0.00

"2011-3",2224,11.82,10.037,0.00

"2011-3",2225,11.82,10.037,0.00

"2011-3",2226,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2227,11.82,10.039,0.00

"2011-3",2228,11.82,10.037,0.00

"2011-3",2229,11.82,10.039,0.00

"2011-3",2230,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2231,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2232,11.82,10.040,0.00

"2011-3",2233,11.82,10.040,0.00

"2011-3",2234,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2235,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2236,11.82,10.037,0.00

"2011-3",2237,11.82,10.037,0.00

"2011-3",2238,11.82,10.039,0.00

"2011-3",2239,11.82,10.037,0.00

"2011-3",2240,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2241,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2242,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2243,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2244,11.82,10.039,0.00

"2011-3",2245,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2246,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2247,11.82,10.038,0.00

"2011-3",2248,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2249,11.81,10.039,0.00

"2011-3",2250,11.81,10.037,0.00

"2011-3",2251,11.81,10.037,0.00

"2011-3",2252,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2253,11.81,10.039,0.00

"2011-3",2254,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2255,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2256,11.81,10.039,0.00

"2011-3",2257,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2258,11.81,10.039,0.00

"2011-3",2259,11.81,10.039,0.00

"2011-3",2260,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2261,11.81,10.037,0.00

"2011-3",2262,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2263,11.81,10.039,0.00

"2011-3",2264,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2265,11.81,10.039,0.00

"2011-3",2266,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2267,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2268,11.81,10.037,0.00

"2011-3",2269,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2270,11.81,10.039,0.00

"2011-3",2271,11.81,10.037,0.00

"2011-3",2272,11.81,10.037,0.00

"2011-3",2273,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2274,11.81,10.037,0.00

"2011-3",2275,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2276,11.81,10.039,0.00

"2011-3",2277,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2278,11.81,10.037,0.00

"2011-3",2279,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2280,11.81,10.040,0.00

"2011-3",2281,11.81,10.039,0.00

"2011-3",2282,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2283,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2284,11.81,10.038,0.00

"2011-3",2285,11.81,10.037,0.00

"2011-3",2286,11.80,10.036,0.00

"2011-3",2287,11.80,10.038,0.00

"2011-3",2288,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2289,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2290,11.80,10.036,0.00

"2011-3",2291,11.80,10.038,0.00

"2011-3",2292,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2293,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2294,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2295,11.80,10.036,0.00

"2011-3",2296,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2297,11.80,10.039,0.00

"2011-3",2298,11.80,10.039,0.00

"2011-3",2299,11.80,10.038,0.00

"2011-3",2300,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2301,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2302,11.80,10.036,0.00

"2011-3",2303,11.80,10.036,0.00

"2011-3",2304,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2305,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2306,11.80,10.038,0.00

"2011-3",2307,11.80,10.038,0.00

"2011-3",2308,11.80,10.038,0.00

"2011-3",2309,11.80,10.038,0.00

"2011-3",2310,11.80,10.039,0.00

"2011-3",2311,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2312,11.80,10.038,0.00

"2011-3",2313,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2314,11.80,10.037,0.00

"2011-3",2315,11.80,10.038,0.00

"2011-3",2316,11.80,10.039,0.00

"2011-3",2317,11.80,10.038,0.00

"2011-3",2318,11.80,10.039,0.00

"2011-3",2319,11.80,10.040,0.00

"2011-3",2320,11.80,10.038,0.00

"2011-3",2321,11.79,10.037,0.00

"2011-3",2322,11.79,10.037,0.00

"2011-3",2323,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2324,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2325,11.79,10.037,0.00

"2011-3",2326,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2327,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2328,11.79,10.039,0.00

"2011-3",2329,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2330,11.79,10.040,0.00

"2011-3",2331,11.79,10.040,0.00

"2011-3",2332,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2333,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2334,11.79,10.037,0.00

"2011-3",2335,11.79,10.039,0.00

"2011-3",2336,11.79,10.039,0.00

"2011-3",2337,11.79,10.037,0.00

"2011-3",2338,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2339,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2340,11.79,10.039,0.00

"2011-3",2341,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2342,11.79,10.039,0.00

"2011-3",2343,11.79,10.040,0.00

"2011-3",2344,11.79,10.040,0.00

"2011-3",2345,11.79,10.039,0.00

"2011-3",2346,11.79,10.039,0.00

"2011-3",2347,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2348,11.79,10.039,0.00

"2011-3",2349,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2350,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2351,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2352,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2353,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2354,11.79,10.039,0.00

"2011-3",2355,11.79,10.040,0.00

"2011-3",2356,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2357,11.79,10.038,0.00

"2011-3",2358,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2359,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2360,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2361,11.78,10.040,0.00

"2011-3",2362,11.78,10.040,0.00

"2011-3",2363,11.78,10.040,0.00

"2011-3",2364,11.78,10.040,0.00

"2011-3",2365,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2366,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2367,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2368,11.78,10.040,0.00

"2011-3",2369,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2370,11.78,10.040,0.00

"2011-3",2371,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2372,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2373,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2374,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2375,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2376,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2377,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2378,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2379,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2380,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2381,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2382,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2383,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2384,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2385,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2386,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2387,11.78,10.040,0.00

"2011-3",2388,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2389,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2390,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2391,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2392,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2393,11.78,10.040,0.00

"2011-3",2394,11.78,10.039,0.00

"2011-3",2395,11.78,10.038,0.00

"2011-3",2396,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2397,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2398,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2399,11.77,10.037,0.00

"2011-3",2400,11.77,10.039,0.00

"2011-3",2401,11.77,10.037,0.00

"2011-3",2402,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2403,11.77,10.036,0.00

"2011-3",2404,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2405,11.77,10.039,0.00

"2011-3",2406,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2407,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2408,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2409,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2410,11.77,10.039,0.00

"2011-3",2411,11.77,10.039,0.00

"2011-3",2412,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2413,11.77,10.039,0.00

"2011-3",2414,11.77,10.039,0.00

"2011-3",2415,11.77,10.040,0.00

"2011-3",2416,11.77,10.040,0.00

"2011-3",2417,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2418,11.77,10.039,0.00

"2011-3",2419,11.77,10.037,0.00

"2011-3",2420,11.77,10.040,0.00

"2011-3",2421,11.77,10.037,0.00

"2011-3",2422,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2423,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2424,11.77,10.037,0.00

"2011-3",2425,11.77,10.039,0.00

"2011-3",2426,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2427,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2428,11.77,10.039,0.00

"2011-3",2429,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2430,11.77,10.039,0.00

"2011-3",2431,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2432,11.77,10.038,0.00

"2011-3",2433,11.76,10.039,0.00

"2011-3",2434,11.76,10.037,0.00

"2011-3",2435,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2436,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2437,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2438,11.76,10.039,0.00

"2011-3",2439,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2440,11.76,10.039,0.00

"2011-3",2441,11.76,10.037,0.00

"2011-3",2442,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2443,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2444,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2445,11.76,10.039,0.00

"2011-3",2446,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2447,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2448,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2449,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2450,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2451,11.76,10.037,0.00

"2011-3",2452,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2453,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2454,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2455,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2456,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2457,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2458,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2459,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2460,11.76,10.040,0.00

"2011-3",2461,11.76,10.039,0.00

"2011-3",2462,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2463,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2464,11.76,10.039,0.00

"2011-3",2465,11.76,10.038,0.00

"2011-3",2466,11.76,10.039,0.00

"2011-3",2467,11.76,10.040,0.00

"2011-3",2468,11.76,10.040,0.00

"2011-3",2469,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2470,11.75,10.037,0.00

"2011-3",2471,11.75,10.040,0.00

"2011-3",2472,11.75,10.037,0.00

"2011-3",2473,11.75,10.040,0.00

"2011-3",2474,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2475,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2476,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2477,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2478,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2479,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2480,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2481,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2482,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2483,11.75,10.040,0.00

"2011-3",2484,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2485,11.75,10.040,0.00

"2011-3",2486,11.75,10.040,0.00

"2011-3",2487,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2488,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2489,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2490,11.75,10.040,0.00

"2011-3",2491,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2492,11.75,10.040,0.00

"2011-3",2493,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2494,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2495,11.75,10.040,0.00

"2011-3",2496,11.75,10.037,0.00

"2011-3",2497,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2498,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2499,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2500,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2501,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2502,11.75,10.038,0.00

"2011-3",2503,11.75,10.041,0.00

"2011-3",2504,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2505,11.75,10.039,0.00

"2011-3",2506,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2507,11.74,10.039,0.00

"2011-3",2508,11.74,10.040,0.00

"2011-3",2509,11.74,10.040,0.00

"2011-3",2510,11.74,10.040,0.00

"2011-3",2511,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2512,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2513,11.74,10.039,0.00

"2011-3",2514,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2515,11.74,10.039,0.00

"2011-3",2516,11.74,10.039,0.00

"2011-3",2517,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2518,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2519,11.74,10.039,0.00

"2011-3",2520,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2521,11.74,10.039,0.00

"2011-3",2522,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2523,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2524,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2525,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2526,11.74,10.040,0.00

"2011-3",2527,11.74,10.039,0.00

"2011-3",2528,11.74,10.037,0.00

"2011-3",2529,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2530,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2531,11.74,10.037,0.00

"2011-3",2532,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2533,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2534,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2535,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2536,11.74,10.039,0.00

"2011-3",2537,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2538,11.74,10.039,0.00

"2011-3",2539,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2540,11.74,10.037,0.00

"2011-3",2541,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2542,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2543,11.74,10.038,0.00

"2011-3",2544,11.74,10.037,0.00

"2011-3",2545,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2546,11.73,10.037,0.00

"2011-3",2547,11.73,10.036,0.00

"2011-3",2548,11.73,10.037,0.00

"2011-3",2549,11.73,10.037,0.00

"2011-3",2550,11.73,10.039,0.00

"2011-3",2551,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2552,11.73,10.037,0.00

"2011-3",2553,11.73,10.037,0.00

"2011-3",2554,11.73,10.037,0.00

"2011-3",2555,11.73,10.039,0.00

"2011-3",2556,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2557,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2558,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2559,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2560,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2561,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2562,11.73,10.036,0.00

"2011-3",2563,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2564,11.73,10.040,0.00

"2011-3",2565,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2566,11.73,10.040,0.00

"2011-3",2567,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2568,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2569,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2570,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2571,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2572,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2573,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2574,11.73,10.037,0.00

"2011-3",2575,11.73,10.039,0.00

"2011-3",2576,11.73,10.039,0.00

"2011-3",2577,11.73,10.037,0.00

"2011-3",2578,11.73,10.037,0.00

"2011-3",2579,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2580,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2581,11.73,10.038,0.00

"2011-3",2582,11.73,10.037,0.00

"2011-3",2583,11.72,10.040,0.00

"2011-3",2584,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2585,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2586,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2587,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2588,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2589,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2590,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2591,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2592,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2593,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2594,11.72,10.039,0.00

"2011-3",2595,11.72,10.039,0.00

"2011-3",2596,11.72,10.039,0.00

"2011-3",2597,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2598,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2599,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2600,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2601,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2602,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2603,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2604,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2605,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2606,11.72,10.036,0.00

"2011-3",2607,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2608,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2609,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2610,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2611,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2612,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2613,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2614,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2615,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2616,11.72,10.037,0.00

"2011-3",2617,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2618,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2619,11.72,10.040,0.00

"2011-3",2620,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2621,11.72,10.038,0.00

"2011-3",2622,11.71,10.036,0.00

"2011-3",2623,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2624,11.71,10.037,0.00

"2011-3",2625,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2626,11.71,10.036,0.00

"2011-3",2627,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2628,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2629,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2630,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2631,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2632,11.71,10.036,0.00

"2011-3",2633,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2634,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2635,11.71,10.037,0.00

"2011-3",2636,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2637,11.71,10.037,0.00

"2011-3",2638,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2639,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2640,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2641,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2642,11.71,10.037,0.00

"2011-3",2643,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2644,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2645,11.71,10.036,0.00

"2011-3",2646,11.71,10.036,0.00

"2011-3",2647,11.71,10.037,0.00

"2011-3",2648,11.71,10.039,0.00

"2011-3",2649,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2650,11.71,10.037,0.00

"2011-3",2651,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2652,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2653,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2654,11.71,10.036,0.00

"2011-3",2655,11.71,10.037,0.00

"2011-3",2656,11.71,10.038,0.00

"2011-3",2657,11.71,10.037,0.00

"2011-3",2658,11.70,10.037,0.00

"2011-3",2659,11.70,10.037,0.00

"2011-3",2660,11.70,10.036,0.00

"2011-3",2661,11.70,10.037,0.00

"2011-3",2662,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2663,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2664,11.70,10.039,0.00

"2011-3",2665,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2666,11.70,10.040,0.00

"2011-3",2667,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2668,11.70,10.039,0.00

"2011-3",2669,11.70,10.040,0.00

"2011-3",2670,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2671,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2672,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2673,11.70,10.040,0.00

"2011-3",2674,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2675,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2676,11.70,10.039,0.00

"2011-3",2677,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2678,11.70,10.039,0.00

"2011-3",2679,11.70,10.039,0.00

"2011-3",2680,11.70,10.037,0.00

"2011-3",2681,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2682,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2683,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2684,11.70,10.037,0.00

"2011-3",2685,11.70,10.037,0.00

"2011-3",2686,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2687,11.70,10.039,0.00

"2011-3",2688,11.70,10.039,0.00

"2011-3",2689,11.70,10.040,0.00

"2011-3",2690,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2691,11.70,10.038,0.00

"2011-3",2692,11.70,10.037,0.00

"2011-3",2693,11.70,10.039,0.00

"2011-3",2694,11.69,10.040,0.00

"2011-3",2695,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2696,11.69,10.037,0.00

"2011-3",2697,11.69,10.039,0.00

"2011-3",2698,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2699,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2700,11.69,10.040,0.00

"2011-3",2701,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2702,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2703,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2704,11.69,10.037,0.00

"2011-3",2705,11.69,10.037,0.00

"2011-3",2706,11.69,10.037,0.00

"2011-3",2707,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2708,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2709,11.69,10.037,0.00

"2011-3",2710,11.69,10.037,0.00

"2011-3",2711,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2712,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2713,11.69,10.037,0.00

"2011-3",2714,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2715,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2716,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2717,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2718,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2719,11.69,10.037,0.00

"2011-3",2720,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2721,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2722,11.69,10.039,0.00

"2011-3",2723,11.69,10.039,0.00

"2011-3",2724,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2725,11.69,10.037,0.00

"2011-3",2726,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2727,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2728,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2729,11.69,10.036,0.00

"2011-3",2730,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2731,11.69,10.038,0.00

"2011-3",2732,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2733,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2734,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2735,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2736,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2737,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2738,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2739,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2740,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2741,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2742,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2743,11.68,10.036,0.00

"2011-3",2744,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2745,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2746,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2747,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2748,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2749,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2750,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2751,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2752,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2753,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2754,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2755,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2756,11.68,10.039,0.00

"2011-3",2757,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2758,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2759,11.68,10.036,0.00

"2011-3",2760,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2761,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2762,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2763,11.68,10.038,0.00

"2011-3",2764,11.68,10.037,0.00

"2011-3",2765,11.68,10.039,0.00

"2011-3",2766,11.68,10.036,0.00

"2011-3",2767,11.68,10.036,0.00

"2011-3",2768,11.68,10.036,0.00

"2011-3",2769,11.68,10.036,0.00

"2011-3",2770,11.67,10.036,0.00

"2011-3",2771,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2772,11.67,10.036,0.00

"2011-3",2773,11.67,10.036,0.00

"2011-3",2774,11.67,10.037,0.00

"2011-3",2775,11.67,10.037,0.00

"2011-3",2776,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2777,11.67,10.039,0.00

"2011-3",2778,11.67,10.039,0.00

"2011-3",2779,11.67,10.039,0.00

"2011-3",2780,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2781,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2782,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2783,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2784,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2785,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2786,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2787,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2788,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2789,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2790,11.67,10.040,0.00

"2011-3",2791,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2792,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2793,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2794,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2795,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2796,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2797,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2798,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2799,11.67,10.037,0.00

"2011-3",2800,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2801,11.67,10.039,0.00

"2011-3",2802,11.67,10.038,0.00

"2011-3",2803,11.67,10.036,0.00

"2011-3",2804,11.67,10.036,0.00

"2011-3",2805,11.67,10.039,0.00

"2011-3",2806,11.67,10.039,0.00

"2011-3",2807,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2808,11.66,10.039,0.00

"2011-3",2809,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2810,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2811,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2812,11.66,10.037,0.00

"2011-3",2813,11.66,10.037,0.00

"2011-3",2814,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2815,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2816,11.66,10.039,0.00

"2011-3",2817,11.66,10.037,0.00

"2011-3",2818,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2819,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2820,11.66,10.037,0.00

"2011-3",2821,11.66,10.036,0.00

"2011-3",2822,11.66,10.037,0.00

"2011-3",2823,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2824,11.66,10.037,0.00

"2011-3",2825,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2826,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2827,11.66,10.036,0.00

"2011-3",2828,11.66,10.037,0.00

"2011-3",2829,11.66,10.037,0.00

"2011-3",2830,11.66,10.037,0.00

"2011-3",2831,11.66,10.037,0.00

"2011-3",2832,11.66,10.036,0.00

"2011-3",2833,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2834,11.66,10.036,0.00

"2011-3",2835,11.66,10.036,0.00

"2011-3",2836,11.66,10.036,0.00

"2011-3",2837,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2838,11.66,10.036,0.00

"2011-3",2839,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2840,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2841,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2842,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2843,11.66,10.038,0.00

"2011-3",2844,11.65,10.037,0.00

"2011-3",2845,11.65,10.037,0.00

"2011-3",2846,11.65,10.036,0.00

"2011-3",2847,11.65,10.035,0.00

"2011-3",2848,11.65,10.036,0.00

"2011-3",2849,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2850,11.65,10.037,0.00

"2011-3",2851,11.65,10.037,0.00

"2011-3",2852,11.65,10.037,0.00

"2011-3",2853,11.65,10.036,0.00

"2011-3",2854,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2855,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2856,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2857,11.65,10.037,0.00

"2011-3",2858,11.65,10.039,0.00

"2011-3",2859,11.65,10.039,0.00

"2011-3",2860,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2861,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2862,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2863,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2864,11.65,10.037,0.00

"2011-3",2865,11.65,10.037,0.00

"2011-3",2866,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2867,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2868,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2869,11.65,10.039,0.00

"2011-3",2870,11.65,10.039,0.00

"2011-3",2871,11.65,10.039,0.00

"2011-3",2872,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2873,11.65,10.039,0.00

"2011-3",2874,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2875,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2876,11.65,10.037,0.00

"2011-3",2877,11.65,10.037,0.00

"2011-3",2878,11.65,10.037,0.00

"2011-3",2879,11.65,10.038,0.00

"2011-3",2880,11.65,10.036,0.00

"2011-3",2881,11.65,10.039,0.00

"2011-3",2882,11.64,10.039,0.00

"2011-3",2883,11.64,10.039,0.00

"2011-3",2884,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2885,11.64,10.037,0.00

"2011-3",2886,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2887,11.64,10.037,0.00

"2011-3",2888,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2889,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2890,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2891,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2892,11.64,10.037,0.00

"2011-3",2893,11.64,10.037,0.00

"2011-3",2894,11.64,10.037,0.00

"2011-3",2895,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2896,11.64,10.039,0.00

"2011-3",2897,11.64,10.040,0.00

"2011-3",2898,11.64,10.039,0.00

"2011-3",2899,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2900,11.64,10.039,0.00

"2011-3",2901,11.64,10.037,0.00

"2011-3",2902,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2903,11.64,10.040,0.00

"2011-3",2904,11.64,10.039,0.00

"2011-3",2905,11.64,10.037,0.00

"2011-3",2906,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2907,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2908,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2909,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2910,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2911,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2912,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2913,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2914,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2915,11.64,10.036,0.00

"2011-3",2916,11.64,10.038,0.00

"2011-3",2917,11.63,10.040,0.00

"2011-3",2918,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2919,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2920,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2921,11.63,10.039,0.00

"2011-3",2922,11.63,10.040,0.00

"2011-3",2923,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2924,11.63,10.037,0.00

"2011-3",2925,11.63,10.036,0.00

"2011-3",2926,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2927,11.63,10.036,0.00

"2011-3",2928,11.63,10.036,0.00

"2011-3",2929,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2930,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2931,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2932,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2933,11.63,10.037,0.00

"2011-3",2934,11.63,10.037,0.00

"2011-3",2935,11.63,10.037,0.00

"2011-3",2936,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2937,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2938,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2939,11.63,10.039,0.00

"2011-3",2940,11.63,10.037,0.00

"2011-3",2941,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2942,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2943,11.63,10.037,0.00

"2011-3",2944,11.63,10.036,0.00

"2011-3",2945,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2946,11.63,10.040,0.00

"2011-3",2947,11.63,10.036,0.00

"2011-3",2948,11.63,10.037,0.00

"2011-3",2949,11.63,10.036,0.00

"2011-3",2950,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2951,11.63,10.038,0.00

"2011-3",2952,11.63,10.037,0.00

"2011-3",2953,11.62,10.037,0.00

"2011-3",2954,11.62,10.037,0.00

"2011-3",2955,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2956,11.62,10.037,0.00

"2011-3",2957,11.62,10.037,0.00

"2011-3",2958,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2959,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2960,11.62,10.037,0.00

"2011-3",2961,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2962,11.62,10.039,0.00

"2011-3",2963,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2964,11.62,10.037,0.00

"2011-3",2965,11.62,10.039,0.00

"2011-3",2966,11.62,10.039,0.00

"2011-3",2967,11.62,10.039,0.00

"2011-3",2968,11.62,10.040,0.00

"2011-3",2969,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2970,11.62,10.037,0.00

"2011-3",2971,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2972,11.62,10.037,0.00

"2011-3",2973,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2974,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2975,11.62,10.039,0.00

"2011-3",2976,11.62,10.039,0.00

"2011-3",2977,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2978,11.62,10.039,0.00

"2011-3",2979,11.62,10.039,0.00

"2011-3",2980,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2981,11.62,10.039,0.00

"2011-3",2982,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2983,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2984,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2985,11.62,10.038,0.00

"2011-3",2986,11.62,10.039,0.00

"2011-3",2987,11.62,10.040,0.00

"2011-3",2988,11.61,10.038,0.00

"2011-3",2989,11.61,10.039,0.00

"2011-3",2990,11.61,10.038,0.00

"2011-3",2991,11.61,10.039,0.00

"2011-3",2992,11.61,10.038,0.00

"2011-3",2993,11.61,10.038,0.00

"2011-3",2994,11.61,10.038,0.00

"2011-3",2995,11.61,10.038,0.00

"2011-3",2996,11.61,10.038,0.00

"2011-3",2997,11.61,10.038,0.00

"2011-3",2998,11.61,10.039,0.00

"2011-3",2999,11.61,10.037,0.00

"2011-3",3000,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3001,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3002,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3003,11.61,10.040,0.00

"2011-3",3004,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3005,11.61,10.037,0.00

"2011-3",3006,11.61,10.039,0.00

"2011-3",3007,11.61,10.040,0.00

"2011-3",3008,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3009,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3010,11.61,10.037,0.00

"2011-3",3011,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3012,11.61,10.037,0.00

"2011-3",3013,11.61,10.037,0.00

"2011-3",3014,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3015,11.61,10.039,0.00

"2011-3",3016,11.61,10.039,0.00

"2011-3",3017,11.61,10.039,0.00

"2011-3",3018,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3019,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3020,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3021,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3022,11.61,10.037,0.00

"2011-3",3023,11.61,10.038,0.00

"2011-3",3024,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3025,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3026,11.60,10.039,0.00

"2011-3",3027,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3028,11.60,10.037,0.00

"2011-3",3029,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3030,11.60,10.039,0.00

"2011-3",3031,11.60,10.039,0.00

"2011-3",3032,11.60,10.039,0.00

"2011-3",3033,11.60,10.039,0.00

"2011-3",3034,11.60,10.039,0.00

"2011-3",3035,11.60,10.039,0.00

"2011-3",3036,11.60,10.037,0.00

"2011-3",3037,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3038,11.60,10.037,0.00

"2011-3",3039,11.60,10.039,0.00

"2011-3",3040,11.60,10.039,0.00

"2011-3",3041,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3042,11.60,10.037,0.00

"2011-3",3043,11.60,10.037,0.00

"2011-3",3044,11.60,10.037,0.00

"2011-3",3045,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3046,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3047,11.60,10.037,0.00

"2011-3",3048,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3049,11.60,10.039,0.00

"2011-3",3050,11.60,10.039,0.00

"2011-3",3051,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3052,11.60,10.036,0.00

"2011-3",3053,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3054,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3055,11.60,10.036,0.00

"2011-3",3056,11.60,10.036,0.00

"2011-3",3057,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3058,11.60,10.037,0.00

"2011-3",3059,11.60,10.038,0.00

"2011-3",3060,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3061,11.60,10.037,0.00

"2011-3",3062,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3063,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3064,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3065,11.59,10.036,0.00

"2011-3",3066,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3067,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3068,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3069,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3070,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3071,11.59,10.037,0.00

"2011-3",3072,11.59,10.037,0.00

"2011-3",3073,11.59,10.040,0.00

"2011-3",3074,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3075,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3076,11.59,10.037,0.00

"2011-3",3077,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3078,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3079,11.59,10.039,0.00

"2011-3",3080,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3081,11.59,10.039,0.00

"2011-3",3082,11.59,10.039,0.00

"2011-3",3083,11.59,10.037,0.00

"2011-3",3084,11.59,10.040,0.00

"2011-3",3085,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3086,11.59,10.040,0.00

"2011-3",3087,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3088,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3089,11.59,10.037,0.00

"2011-3",3090,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3091,11.59,10.038,0.00

"2011-3",3092,11.59,10.037,0.00

"2011-3",3093,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3094,11.58,10.036,0.00

"2011-3",3095,11.58,10.037,0.00

"2011-3",3096,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3097,11.58,10.037,0.00

"2011-3",3098,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3099,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3100,11.58,10.037,0.00

"2011-3",3101,11.58,10.036,0.00

"2011-3",3102,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3103,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3104,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3105,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3106,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3107,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3108,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3109,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3110,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3111,11.58,10.036,0.00

"2011-3",3112,11.58,10.036,0.00

"2011-3",3113,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3114,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3115,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3116,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3117,11.58,10.037,0.00

"2011-3",3118,11.58,10.036,0.00

"2011-3",3119,11.58,10.039,0.00

"2011-3",3120,11.58,10.039,0.00

"2011-3",3121,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3122,11.58,10.038,0.00

"2011-3",3123,11.58,10.037,0.00

"2011-3",3124,11.58,10.036,0.00

"2011-3",3125,11.58,10.037,0.00

"2011-3",3126,11.58,10.036,0.00

"2011-3",3127,11.58,10.037,0.00

"2011-3",3128,11.57,10.039,0.00

"2011-3",3129,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3130,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3131,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3132,11.57,10.037,0.00

"2011-3",3133,11.57,10.037,0.00

"2011-3",3134,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3135,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3136,11.57,10.039,0.00

"2011-3",3137,11.57,10.039,0.00

"2011-3",3138,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3139,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3140,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3141,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3142,11.57,10.039,0.00

"2011-3",3143,11.57,10.037,0.00

"2011-3",3144,11.57,10.036,0.00

"2011-3",3145,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3146,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3147,11.57,10.037,0.00

"2011-3",3148,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3149,11.57,10.037,0.00

"2011-3",3150,11.57,10.037,0.00

"2011-3",3151,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3152,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3153,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3154,11.57,10.036,0.00

"2011-3",3155,11.57,10.039,0.00

"2011-3",3156,11.57,10.037,0.00

"2011-3",3157,11.57,10.037,0.00

"2011-3",3158,11.57,10.038,0.00

"2011-3",3159,11.57,10.037,0.00

"2011-3",3160,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3161,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3162,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3163,11.56,10.037,0.00

"2011-3",3164,11.56,10.036,0.00

"2011-3",3165,11.56,10.037,0.00

"2011-3",3166,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3167,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3168,11.56,10.037,0.00

"2011-3",3169,11.56,10.037,0.00

"2011-3",3170,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3171,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3172,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3173,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3174,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3175,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3176,11.56,10.035,0.00

"2011-3",3177,11.56,10.037,0.00

"2011-3",3178,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3179,11.56,10.039,0.00

"2011-3",3180,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3181,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3182,11.56,10.037,0.00

"2011-3",3183,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3184,11.56,10.037,0.00

"2011-3",3185,11.56,10.038,0.00

"2011-3",3186,11.56,10.037,0.00

"2011-3",3187,11.56,10.037,0.00

"2011-3",3188,11.56,10.037,0.00

"2011-3",3189,11.56,10.036,0.00

"2011-3",3190,11.56,10.036,0.00

"2011-3",3191,11.56,10.036,0.00

"2011-3",3192,11.56,10.036,0.00

"2011-3",3193,11.56,10.036,0.00

"2011-3",3194,11.56,10.036,0.00

"2011-3",3195,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3196,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3197,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3198,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3199,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3200,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3201,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3202,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3203,11.55,10.036,0.00

"2011-3",3204,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3205,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3206,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3207,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3208,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3209,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3210,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3211,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3212,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3213,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3214,11.55,10.038,0.00

"2011-3",3215,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3216,11.55,10.039,0.00

"2011-3",3217,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3218,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3219,11.55,10.036,0.00

"2011-3",3220,11.55,10.036,0.00

"2011-3",3221,11.55,10.036,0.00

"2011-3",3222,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3223,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3224,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3225,11.55,10.036,0.00

"2011-3",3226,11.55,10.037,0.00

"2011-3",3227,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3228,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3229,11.54,10.037,0.00

"2011-3",3230,11.54,10.037,0.00

"2011-3",3231,11.54,10.037,0.00

"2011-3",3232,11.54,10.035,0.00

"2011-3",3233,11.54,10.037,0.00

"2011-3",3234,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3235,11.54,10.037,0.00

"2011-3",3236,11.54,10.037,0.00

"2011-3",3237,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3238,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3239,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3240,11.54,10.039,0.00

"2011-3",3241,11.54,10.036,0.00

"2011-3",3242,11.54,10.037,0.00

"2011-3",3243,11.54,10.037,0.00

"2011-3",3244,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3245,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3246,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3247,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3248,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3249,11.54,10.036,0.00

"2011-3",3250,11.54,10.037,0.00

"2011-3",3251,11.54,10.036,0.00

"2011-3",3252,11.54,10.036,0.00

"2011-3",3253,11.54,10.037,0.00

"2011-3",3254,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3255,11.54,10.037,0.00

"2011-3",3256,11.54,10.039,0.00

"2011-3",3257,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3258,11.54,10.038,0.00

"2011-3",3259,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3260,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3261,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3262,11.53,10.039,0.00

"2011-3",3263,11.53,10.039,0.00

"2011-3",3264,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3265,11.53,10.039,0.00

"2011-3",3266,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3267,11.53,10.037,0.00

"2011-3",3268,11.53,10.036,0.00

"2011-3",3269,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3270,11.53,10.039,0.00

"2011-3",3271,11.53,10.037,0.00

"2011-3",3272,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3273,11.53,10.036,0.00

"2011-3",3274,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3275,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3276,11.53,10.037,0.00

"2011-3",3277,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3278,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3279,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3280,11.53,10.037,0.00

"2011-3",3281,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3282,11.53,10.037,0.00

"2011-3",3283,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3284,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3285,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3286,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3287,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3288,11.53,10.038,0.00

"2011-3",3289,11.53,10.037,0.00

"2011-3",3290,11.53,10.037,0.00

"2011-3",3291,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3292,11.52,10.036,0.00

"2011-3",3293,11.52,10.036,0.00

"2011-3",3294,11.52,10.037,0.00

"2011-3",3295,11.52,10.037,0.00

"2011-3",3296,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3297,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3298,11.52,10.037,0.00

"2011-3",3299,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3300,11.52,10.039,0.00

"2011-3",3301,11.52,10.039,0.00

"2011-3",3302,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3303,11.52,10.037,0.00

"2011-3",3304,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3305,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3306,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3307,11.52,10.039,0.00

"2011-3",3308,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3309,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3310,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3311,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3312,11.52,10.037,0.00

"2011-3",3313,11.52,10.036,0.00

"2011-3",3314,11.52,10.036,0.00

"2011-3",3315,11.52,10.037,0.00

"2011-3",3316,11.52,10.037,0.00

"2011-3",3317,11.52,10.036,0.00

"2011-3",3318,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3319,11.52,10.037,0.00

"2011-3",3320,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3321,11.52,10.038,0.00

"2011-3",3322,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3323,11.51,10.036,0.00

"2011-3",3324,11.51,10.035,0.00

"2011-3",3325,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3326,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3327,11.51,10.038,0.00

"2011-3",3328,11.51,10.038,0.00

"2011-3",3329,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3330,11.51,10.036,0.00

"2011-3",3331,11.51,10.038,0.00

"2011-3",3332,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3333,11.51,10.036,0.00

"2011-3",3334,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3335,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3336,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3337,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3338,11.51,10.038,0.00

"2011-3",3339,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3340,11.51,10.039,0.00

"2011-3",3341,11.51,10.036,0.00

"2011-3",3342,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3343,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3344,11.51,10.038,0.00

"2011-3",3345,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3346,11.51,10.038,0.00

"2011-3",3347,11.51,10.038,0.00

"2011-3",3348,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3349,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3350,11.51,10.038,0.00

"2011-3",3351,11.51,10.037,0.00

"2011-3",3352,11.51,10.038,0.00

"2011-3",3353,11.51,10.038,0.00

"2011-3",3354,11.50,10.038,0.00

"2011-3",3355,11.50,10.039,0.00

"2011-3",3356,11.50,10.038,0.00

"2011-3",3357,11.50,10.038,0.00

"2011-3",3358,11.50,10.039,0.00

"2011-3",3359,11.50,10.038,0.00

"2011-3",3360,11.50,10.038,0.00

"2011-3",3361,11.50,10.037,0.00

"2011-3",3362,11.50,10.038,0.00

"2011-3",3363,11.50,10.037,0.00

"2011-3",3364,11.50,10.038,0.00

"2011-3",3365,11.50,10.038,0.00

"2011-3",3366,11.50,10.038,0.00

"2011-3",3367,11.50,10.038,0.00

"2011-3",3368,11.50,10.039,0.00

"2011-3",3369,11.50,10.038,0.00

,,,,